UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

JGJ/T xxx－201x

P                                          备案号J×－201×

外墙内保温工程技术规程

Technical Specification for Interior Thermal Insulation on Walls

（征求意见稿）

201×－××－ ××发布                   201×－××－×× 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发布

中华人民共和国行业标准

外墙内保温工程技术规程

Technical Specification for Interior Thermal Insulation on Walls

JGJ/T xx－201x

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201x年  月  日

中国建筑工业出版社

201x  北京

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准规范制定、修订计划>的通知》（建标[2010]43号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.要求；5.设计与施工；6.外墙内保温系统构造和技术要求；7.工程验收；附录A.外墙内保温系统及其组成材料性能试验方法。

本标准（规范、规程）由住房和城乡建设部负责管理，由中国建筑标准设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑标准设计研究院（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼；邮政编码：100048）。

本规程主编单位：中国建筑标准设计研究院

武汉建工股份有限公司

本规程参编单位：中国建筑科学研究院

国家防火建筑材料质量监督检验中心

浙江大学

中国建筑材料检验认证中心

北京中建建筑科学研究院有限公司

中国聚氨酯工业协会

圣戈班石膏建材（上海）有限公司

成都科文保温材料有限公司

可耐福石膏板(天津）有限公司

宜春市金特建材实业有限公司

拜耳材料科技（中国）有限公司

欧文斯科宁（中国）投资有限公司

杭州泰富龙新型建筑材料有限公司

浙江鑫得建筑节能科技有限公司

上海贝恒化学建材有限公司

绍兴市中基建筑节能科技有限公司

上海广毅涂料有限公司

太原思科达科技发展有限公司

广东福美软瓷有限公司

山东联创节能新材料股份有限公司

江苏万科建筑节能工程有限公司

天津住宅集团建设工程总承包有限公司

河南玛纳建筑模板有限公司

本规程主要起草人员：曹彬 陆兴 王新民 费慧慧 魏素巍 张三明 胡宝明 赵成刚 王建强 宋晓辉 魏喜迎 杜长青 沙拉斯 刘建勇 姜涛 许昌峰 田辉 朱国亮 孙强 余骏 陈兴 张吉瑞  李珠 苏湘鄂 李洪国 邵金雨 冯云 杜峰 鲍威 徐松

目   次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	5

4  性能要求	6

4.1  外墙内保温系统	6

4.2  组成材料	6

5  设计与施工	17

5.1  设计	17

5.2  施工	18

6  外墙内保温系统构造和技术要求	20

6.1  内保温复合板内保温系统	20

6.2  粘贴有机保温板内保温系统	21

6.3  无机轻集料保温板薄抹灰内保温系统	22

6.4  无机轻集料保温砂浆内保温系统	23

6.5  喷涂硬泡聚氨酯内保温系统	24

6.6  玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统	25

7  工程验收	27

7.1  一般规定	27

7.2  主控项目	28

7.3  一般项目	29

附录A  外墙内保温系统及其组成材料性能试验方法	31

A.1  接缝带主要性能测试方法	31

A.2  嵌缝石膏粉主要性能测试方法	32

A.3  锚固件主要性能测试方法	34

本规程用词说明	36

引用标准名录	37

附：条文说明	40

# Content

| # 1 General Provisions………………………………………………………………………… | # 1 |
| --- | --- |
| # 2 Terms……………………………………………………………………………………… | # 2 |
| # 3 General Requirement……………………………………………………………………… | # 5 |
| # 4 Performance Requirement…………………………………………………………………. | # 6 |
| # 4.1 Interior Thermal Insulation System on Walls ……………………………………... | # 6 |
| # 4.2 Materials…………………………………………………………………………… | # 6 |
| # 5 Design and Construction…………………………………………………………………... | # 17 |
| # 5.1 Design ……………………………………………………………………………... | # 17 |
| # 5.2 Construction………………………………………………………………………... | # 18 |
| # 6 Technical and Constructive Requirement for Interior Thermal Insulation System……….. | # 20 |
| # 6.1 Interior Insulation Composite Panel System……………………………………….. | # 20 |
| # 6.2 Interior Insulation System based on Pasted Organic Insulation Panel…………….. | # 21 |
| # 6.3 Interior Insulation System based on lightweight inorganic granule aggregate Panel | # 22 |
| # 6.4 Interior Insulation System based on Mortar of mineral binder and using # Lightweight inorganic granule as aggregate……………………………………............... | # 23 |
| # 6.5 Polyurethane spray foam Interior Insulation System……………………………..... | # 24 |
| # 6.6 Interior Insulation System with Lightgage Steel joist as framework and Glass # wool、Rock wool、Polyurethane spray foam as Insulation layer ……………………… | # 25 |
| # 7 Construction Acceptance ………………………………………………………………….. | # 27 |
| # 7.1 General Requirement……………………………………………………………..... | # 27 |
| # 7.2 Main Items………………………………………………………………………..... | # 28 |
| # 7.3 General Items………………………………………………………………………. | # 29 |
| # Appendix A Inspection Method …………………………………………………………….. | # 31 |
| # Explanation of wording in this specification …………………………………………………. | # 36 |
| # List of quoted standards ………………………………………………………………………. | # 37 |
| # Addition：Explanation of provisions ………………………………………………………… | # 40 |

# 1  总则

1.0.1  为规范外墙内保温工程技术要求，保证工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于以混凝土或砌体为基层墙体的新建、扩建或改建居住建筑外墙内保温工程。

1.0.3  外墙内保温工程除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  外墙内保温系统  interior thermal insulation system

由保温层、固定材料（胶粘剂、锚固件等）和防护层构成，并固定在外墙内表面的非承重保温构造总称，简称内保温系统。

2.0.2  外墙内保温工程  interior thermal insulation on walls

将内保温系统通过组合、组装、施工或安装，固定在外墙内表面上形成建筑物实体的过程，简称内保温工程。

2.0.3  内保温复合墙体  wall composed with interior thermal insulation

由基层和内保温系统组合而成的墙体。

2.0.4  热桥thermal bridge

围护结构两侧在室内外温差作用下，形成热流相对密集内表面温度较低的区域。这些部位成为传热较多的桥梁，故称为热桥，有时又可称为冷桥。

2.0.5  冷凝或结露 moisture condensation

特指围护结构表面温度低于附近空气露点温度（是指在大气压力一定，含湿量不变的情况下，未饱和的空气因冷却而达到饱和状态时的温度）时，表面出现冷凝水现象。

2.0.6  基层  substrate

内保温系统所依附的外墙。

2.0.7  保温层  thermal insulation layer

由保温材料组成，在内保温系统中起保温作用的构造层。

2.0.8  防护层  protecting coat

抹面层（或面板）和饰面层的总称。

2.0.9  抹面层  rendering coat

抹在保温层（或保温层上的找平层）上，中间夹有增强网，保护保温层并起防裂、防水、抗冲击和防火作用。

2.0.10  饰面层  finish coat

内保温系统的表面装饰构造层。

2.0.11 内保温复合板 interior insulation composite panel

用保温层单面复合面层材料，在工厂预制成型的板状制品，用于外墙内侧，具有保温、

隔热和防护功能。

2.0.12 硬泡聚氨酯  rigid polyurethane foam

以异氰酸酯、多元醇（组合聚醚或聚酯）为主要原料，加入添加剂并按一定比例混合，

发泡成型的硬质泡沫塑料，通常称为PUR。

2.0.13 纸蜂窝填充憎水型膨胀珍珠岩保温板 thermal insulatsion baord made of alveolate paper filled with water-repellent expanded perlite

由燃烧性能为B级的六边形纸蜂窝，内部填充憎水型膨胀珍珠岩，机械振动填实，蜂

窝两侧粘贴燃烧性能为B级的阻燃纸构成。

2.0.14  无机轻集料保温板thermal insulatsion baord made of  mineral binder and lightweight inorganic granule as aggregate

以发泡水泥、膨胀玻化微珠、憎水型膨胀珍珠岩等无机轻集料为绝热材料，在工厂预制成型的保温板。

2.0.15 无机轻集料保温砂浆the mortar with mineral binder and using lightweight inorganic granule as aggregate

以无机轻集料（憎水型膨胀珍珠岩、玻化微珠、闭孔珍珠岩、膨胀蛭石、陶砂等）为保温材料、以水泥等无机胶凝材料为主要胶结料并掺加高分子聚合物及其它功能性添加剂而制成的建筑保温干粉砂浆。

2.0.16  界面砂浆  interface treating mortar

用以改善基层或保温层表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。

2.0.17  保温板用胶粘剂  adhesive for thermal insulatsion baord

用于保温板与基层之间粘结的聚合物水泥砂浆。

2.0.18  粘结石膏  gypsum binders

用于保温板与基层以及石膏板之间粘结的石膏类胶粘剂。

2.0.19  粉刷石膏  gypsum plaster

二水硫酸钙经脱水或无水硫酸钙经煅烧、激发，其生成物半水硫酸钙（CaSO4·1/2H2O）

和II型无水硫酸钙（II型CaSO4）单独或两者混合后渗入外加剂，必要时也可加入集料制成的抹灰材料。

2.0.20  底层粉刷石膏  gypsum plaster for finish coating

用于基层找平层的石膏抹灰材料，通常含有集料。

2.0.21  抹面胶浆rendering coat mortar

由高分子聚合物、水泥、砂为主要材料制成，具有一定变形能力和良好粘结性能的

聚合物水泥砂浆。

2.0.22  涂塑中碱玻璃纤维网布 coated mid- alkali glass fiber mesh

经有机材料涂覆处理具有耐碱性的中碱玻璃纤维网布。

2.0.23  耐碱玻璃纤维网布  aikali-resistant glass fiber mesh

采用耐碱玻璃纤维织造，并经有机材料涂覆处理的网布，且有较高的耐碱性。

2.0.24  锚固件 anchor

用于将系统固定于基层上的专用固定件。

2.0.25  软瓷建筑装饰材料soft-paste porcelain decorative materials

以改性泥土为主要原料，添加少量水溶性高分子聚合物，运用特种的温控造型系统

成型，烘烤、辐照交联而成的一种具有柔韧性的轻质薄型建筑装饰面材。简称软瓷。

2.0.26  接缝纸带  paper joint tape

埋入嵌缝石膏，起到增强两块石膏板连接强度作用的薄型条状纸质增强材料。

2.0.27  嵌缝石膏  joint gypsum

以建筑石膏为主要原料，掺入外加剂，混合均匀后，用于石膏板材之间填嵌缝隙或找平用的粉状嵌缝材料。

2.0.28  隔汽层vapour barrier layer

为防止水蒸汽通过墙面渗入保温层内，在保温层温度较高一侧连续铺设的具有优良气密性和水密性的防护材料。

2.0.29  玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统 external wall interior insulation system with lightgage steel joist as framework and glass wool、rock wool 、polyurethane spray foam as insulation layer

以玻璃棉、岩棉或喷涂硬泡聚氨酯为保温填充材料，龙骨为骨架（经断热处理），石膏板或无石棉纤维硅酸钙板或无石棉纤维水泥平板为覆面，以及相应的配套辅件所组成的机械固定干作业系统的产品（玻璃棉或岩棉温度较高一侧铺设连续的隔汽层）。

# 3  基本规定

    - 外墙内保温工程应能适应墙体的正常变形而不产生裂缝或形成空鼓脱落，同时系统内的各个面层之间应具有变形协调的能力。对变形较大的基层墙体，外墙内保温工程应设置抗裂分隔缝。

    - 外墙内保温工程各组成部分应具有物理—化学稳定性。所有组成材料应彼此相容，并应具有防腐性。在可能受到生物侵害（鼠害、白蚁等）时，外墙内保温工程还应具有防生物侵害性能；所有组成材料的有害物质限量应符合国家现行有关标准的规定，并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325的相关规定。

    - 外墙内保温工程，应对内保温结构性热桥部位进行冷凝验算。

    - 外墙内保温工程应保证火灾情况下的安全性。

    - 外墙内保温工程应与基层墙体有可靠连接，避免在火灾时防护层脱落。

    - 外墙内保温工程在潮湿环境下，应具有防水渗透性能。

    - 内保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》（GB50176）、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75及国家和地方现行相关建筑节能设计标准的规定。

    - 本规程检测数据的判定采用国家现行标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170-2008中规定的修约值比较法。

# 4  性能要求

## 4.1  外墙内保温系统

4.1.1外墙内保温系统性能要求

外墙内保温系统性能应符合表4.1.1的要求。

表4.1.1 外墙内保温系统性能

| 检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统拉伸粘结强度 （MPa） |  | 除复合纸面石膏板系统为0.035且纸面与保温板界面破坏外，其余均为0.10且保温板破坏 | JG/T158 |
| 抗冲击性(次) |  | 10 | JG/T159 |
| 吸水量1( kg/m2) |  | 系统在水中浸泡1h后的吸水量不得大于或等于1.0 | JGJ144 |
| 外墙内表面温度 |  | 符合设计要求 | JGJ132 |
| 热阻 |  | 符合设计要求 | JGJ144 |
| 抹面层不透水2 |  | 2h不透水（用于厨房、卫生间房间、地下室等潮湿环境时） | JGJ144 |
| 燃烧性能 |  | 不次于B级 | GB8624-2006、GB/T8626 |
| 燃烧性能附加分级/级 | 产烟量 | 不次于s2 | GB/T20284 |
|  | 燃烧滴落物/微粒 | 不次于d1 | GB/T8626、 GB/T20284 |
|  | 产烟毒性 | 不次于t1 | GB/T20285 |
| 注：1. 用于厨房、卫生间、地下室等潮湿环境时，要求此指标。 2. 用于厨房、卫生间、地下室等潮湿环境时，要求此指标。 |  |  |  |

## 4.2  组成材料

4.2.1内保温复合板性能要求

内保温复合板性能应符合表4.2.1的要求。

表4.2.1 内保温复合板性能

| 检验项目 |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板面层 | 无石棉硅酸钙板面层 | 无石棉纤维水泥平板面层 |  |
| 抗弯荷载1（N） |  | 宽度方向抗弯荷载≥160 长度方向抗弯荷载≥400 | ≥G | ≥G | GB/T9775 JG/T159 |
| 抗拉粘结强度（MPa） |  | ≥0.035且纸面与保温板界面破坏 | ≥0.10且保温板破坏 | ≥0.10且保温板破坏 | JG149 |
| 抗冲击性（次） |  | ≥10 |  |  | JG/T159 |
| 面板收缩率（%） |  | — | ≤0.06 | ≤0.06 | JG/T159 |
| 燃烧性能 |  | B级 |  |  | GB8624-2006、GB/T8626 |
| 燃烧性能附加分级/级 | 产烟量 | 不次于s2 |  |  | GB/T20284 |
|  | 燃烧滴落物/微粒 | 不次于d1 |  |  | GB/T8626、 GB/T20284 |
|  | 产烟毒性 | 不次于t1 |  |  | GB/T20285 |
| 注：1.若纸面石膏板的断裂荷载、无石棉硅酸钙板及无石棉纤维水泥平板的抗折强度满足相应产品标准的要求，可不做内保温复合板的抗弯荷载试验。 G为板材重量 |  |  |  |  |  |

4.2.2 内保温系统用有机保温板

内保温系统用有机保温板性能应符合表4.2.2的要求。

表4.2.2 保温板性能

| 检验项目 | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EPS板 | XPS板 | PUR板 |  |
| 密度(kg/m3) | 18～22 | 22～35 | ≥35 | GB/T 6343 |
| 导热系数[W/(m·K)] | ≤0.039 | ≤0.030 | ≤0.024 | GB10294,GB10295 |
| 抗拉强度(MPa) | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.10 | JGJ144 |
| 尺寸稳定性(%) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB 8811 |
| 燃烧性能 | 不次于D级 |  |  | GB 8624-2006、GB/T 8626 |
| 氧指数（%） | 30 | 26 |  | GB/T2406 |

4.2.3  喷涂硬泡聚氨酯

喷涂硬泡聚氨酯性能应符合表4.2.3的要求。

表4.2.3 喷涂硬泡聚氨酯性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度(kg/m3) | ≥35 | GB/T 6343 |
| 导热系数[W/(m·K)] | ≤0.024 | GB 10294,GB 10295 |
| 压缩性能(形变10%)(kPa) | ≥0.10 | GB/T 8813 |
| 尺寸稳定性(%) | ≤1.5 | GB 8811 |
| 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆，常温)(MPa) | ≥0.10，破坏部位不得位于粘结界面 | GB 50404 |
| 吸水率(%) | ≤3 | GB/T 8810 |
| 燃烧性能 | 不次于D级 | GB 8624-2006、GB/T8626 |
| 氧指数 | ≥26 | GB/T 2406 |

4.2.4  纸蜂窝填充憎水型膨胀珍珠岩保温板

纸蜂窝填充憎水型膨胀珍珠岩保温板物理性能应符合表4.2.4的要求。

表4.2.4 纸蜂窝填充憎水型膨胀珍珠岩保温板物理性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 憎水型膨胀珍珠岩堆集密度（kg/m3） | ≤70 | JC 209 |
| 导热系数（W/m·k） | ≤0.049 | GB/T10294，GB/T10295 |
| 燃烧性能 | 纸蜂窝及外表面面纸 B级 珍珠岩 A2级 | GB8624-2006， GB/T8626 |
| 抗拉强度（MPa） | ≥0.035 | JGJ/T70 |

4.2.5内保温系统用岩棉板（毡）

内保温系统用岩棉板（毡）性能应符合表4.2.5的要求。

表4.2.5 外墙内保温系统用岩棉板（毡）性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 标称密度（kg/m3） | 板120～150；毡80～100 | GB/T 5480 |
| 粒径＞0.25mm渣球含量（%） | ≤4.0 | GB/T 5480 |
| 纤维平均直径（μm） | ≤5.0 | GB/T 5480 |
| 酸度系数 | ≥1.6 | GB/T 5480 |
| 导热系数（平均温度25℃〔W/（m·k）〕） | ≤0.040 | GB/T 10295 |
| 垂直于表面的抗拉强度（kPa） | ≥7.5 | JG149-2003 |
| 压缩强度（kPa） | ≥10 | GB/T 13480 |
| 质量吸湿率（%） | ≤1.0 | GB/T 5480 |
| 有机物含量（%） | ≤4.0 | GB/T 11835 |
| 甲醛释放量1（mg/L） | ≤1.5 | GB/T 18580 |
| 短期吸水量（部分浸入）（kg/㎡） | ≤1.0 | GB/T 25975 |
| 尺寸稳定性（%） | ≤1.0 | GB/T 8811 |
| 憎水率（%） | ≥98.0 | GB/T 10299 |
| 基棉燃烧性能 | A级 | GB 8624-2006 |
| 注：1.当甲醛释放量大于1.5 mg/L、小于5.0mg/L时，应采取六面包覆使之小于或等于1.5 mg/L。 |  |  |

4.2.6  内保温系统用玻璃棉板（毡）

内保温系统用玻璃棉板（毡）性能应符合表4.2.6的要求。

表4.2.6 外墙内保温系统用玻璃棉板（毡）性能

| 检验项目 | 性能要求 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称密度1（kg/m3） | 24 | 32 | 40 | 48 | GB/T 5486 |
| 粒径＞0.25mm渣球含量（%） | ≤0.3 |  |  |  | GB/T 5480 |
| 纤维平均直径（μm） | 7.0 |  |  |  | GB/T 5480 |
| 质量吸湿率（%） | ≤5.0 |  |  |  | GB/T 5480 |
| 憎水率（%） | ≥98.0 |  |  |  | GB/T 10299 |
| 导热系数（25℃）（W/m·k） | ≤0.043 | ≤0.040 | ≤0.037 | ≤0.034 | GB/T 10295 |
| 有机物含量（%） | ≤8.0 |  |  |  | GB/T 11835 |
| 甲醛释放量（mg/L） | ≤1.5 |  |  |  | GB 18580 |
| 基棉燃烧性能 | A级 |  |  |  | GB 8624-2006 |
| 注：1.玻璃棉板标称密度32kg/m3,～48kg/m3，玻璃棉毡标称密度24～48 kg/m3。 |  |  |  |  |  |

4.2.7  无机轻集料保温板

无机轻集料保温板的物理力学性能应符合表4.2.7的规定

表4.2.7 无机轻集料保温板的物理力学性能指标

| 实验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m3） |  | ≤300 | JC/T 647 |
| 导热系数（25℃）（W/（m·k）） |  | ≤0.07 | GB/T 10294、GB/T 10295 |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥0.4 | GB/T 5486.2 |
| 抗拉强度（MPa） |  | ≥0.10 | JG 149 |
| 吸水率（V/V）（%） |  | ≤12 | JC/T 647 |
| 软化系数 |  | ≥0.6 | JG/T 283 |
| 尺寸稳定性（%） |  | ≤0.3 | GB 8811 |
| 燃烧性能级别 |  | A级 | GB 8624-1997 |
| 放射性核素限量 | 内照射指数IRa | ≤1.0 | GB 6566 |
|  | 外照射指数Iγ | ≤1.0 |  |

4.2.8 无机轻集料保温砂浆

无机轻集料保温砂浆性能应符合表4.2.8的要求。

4.2.8无机轻集料保温砂浆的性能

| 检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m3） |  | ≤350 | JG/T283 |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥0.50 | JG/T283 |
| 抗拉强度（MPa） |  | ≥0.12 | JG/T283 |
| 导热系数（W/m·k） |  | ≤0.070 | GB/T 10294 |
| 稠度保留率（1h）（%） |  | ≥60 | JGJ/T70 |
| 线性收缩率（56d）（%） |  | ≤0.25 | JG/T283 |
| 软化系数 |  | ≥0.60 | JG/T283 |
| 石棉含量 |  | 不含石棉纤维 | HBC19 |
| 放射性核素限量 | 内照射指数IRa | ≤1.0 | GB 6566 |
|  | 外照射指数Iγ | ≤1.0 |  |
| 燃烧性能 |  | A级 | GB 8624-2006 |

4.2.9 界面砂浆

1 界面砂浆可按适用的基层分为I型和II型。I型为适用于水泥混凝土的界面处理。II型为适用于加气混凝土的界面处理。

2 界面砂浆的性能应符合表4.2.9的要求。

表4.2.9 界面砂浆的物理力学性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 |  |
| 拉伸粘结强度 （与XPS、PU）（MPa） | 未处理 | 14d | ≥0.10且有机保温板破坏 |  | JC/T907 |
|  | 浸水处理 |  |  |  |  |
| 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆） （MPa） | 未处理 | 7d | ≥0.4 | ≥0.3 |  |
|  |  | 14d | ≥0.6 | ≥0.5 |  |
|  | 浸水处理 |  | ≥0.5 | ≥0.3 |  |
|  | 热处理 |  |  |  |  |
|  | 冻融循环处理 |  |  |  |  |
|  | 碱处理 |  |  |  |  |
| 晾置时间1min |  |  | — | ≥10 |  |
| 注：1.I型产品的晾置时间，根据工程需要由供需双方确定。 |  |  |  |  |  |

4.2.10 保温板用胶粘剂

保温板用胶粘剂性能应符合表4.2.10的要求。

表4.2.10 胶粘剂拉伸粘结强度性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与水泥砂浆 | 与保温板和内保温复合板 |  |
| 拉伸粘结 强度（MPa） | 原强度 |  | ≥0.6 | ≥0.10和保温板破坏 | JGJ 144 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.3 | ≥0.06和保温板破坏 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.6 | ≥0.10和保温板破坏 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5～4.0 |  | JG 149 |

4.2.11 粘结石膏

粘结石膏性能应符合表4.2.11的要求。

表4.2.11 粘结石膏性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细度 | 1.18mm筛网筛余（%） |  | 0 | JC/T 1025 |
|  | 150μm筛网筛余（%） |  | ≤25 |  |
| 凝结时间 | 初凝（min） |  | ≥25 | JC/T 517 |
|  | 终凝（min） |  | ≤120 |  |
| 抗折强度（MPa） |  |  | ≥5.0 | JC/T 1025 |
| 抗压强度（MPa） |  |  | ≥10.0 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） |  | 与有机保温板 | ≥0.1 | JG 149 |
|  |  | 与水泥砂浆 | ≥0.5 |  |

4.2.12 底层粉刷石膏

底层粉刷石膏性能应符合表4.2.12的要求。

表4.2.12粉刷石膏性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝结时间（min） |  | 初凝时间（min） | ≥40 | JC/T 517 |
|  |  | 终凝时间（h） | ≤8 |  |
| 保水率（%） |  |  | ≥75 |  |
| 抗折强度（MPa） |  |  | ≥2.0 |  |
| 抗压强度（MPa） |  |  | ≥4.0 |  |
| 粘结强度（MPa） |  |  | ≥0.4 |  |
| 拉伸粘结强度（与有机保温板）（MPa） |  |  | ≥0.10 | JG 149 |
| 放射性 | 内照射指数（IRa） |  | ≤1.0 | GB 6566 |
|  | 外照射指数（Iγ） |  | ≤1.0 |  |

4.2.13 抹面胶浆

抹面胶浆性能符合表4.2.13的要求

表4.2.13 抹面胶浆性能

| 检验项目 |  |  |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 与有机保温材料 | 与无机轻集料保温砂浆或无机轻集料保温板 |  |
| 拉伸粘结 强度 （与保温材料）（MPa） |  | 原强度 |  |  | ≥0.10，破坏发生在有机保温材料中 | ≥0.12破坏发生在保温层中 | JG149 |
|  |  | 耐水强度 |  | 浸水48h,干燥2h | ≥0.06 | ≥0.08 |  |
|  |  |  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10 | ≥0.12 |  |
| 拉伸粘结 强度1 （与水泥砂浆）（MPa） |  | 原强度 |  |  | ≥0.5 |  |  |
|  |  | 耐水强度 |  | 浸水48h,干燥2h | ≥0.3 |  |  |
|  |  |  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.5 |  |  |
| 柔韧性 | 压折比（水泥基） |  |  |  | ≤3.0 |  | JG149 |
|  | 开裂应变（非水泥基）（%） |  |  |  | ≥1.5 |  |  |
| 抗冲击性 |  |  |  |  | 3J级 |  | JG149 |
| 吸水量（g/㎡） |  |  |  |  | ≤500 |  | JG149 |
| 不透水性（2h） |  |  |  |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |  | JG149 |
| 可操作时间（水泥基）（h） |  |  |  |  | 1.5～4.0 |  | JG149 |
| 放射性 |  |  | 内照射指数（IRa） |  | ≤1.0 |  | GB 6566 |
|  |  |  | 外照射指数（Iγ） |  | ≤1.0 |  |  |
| 注：1.本项性能要求用于面砖饰面抹面胶浆。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.14 玻璃纤维网布

涂塑中碱玻璃纤维网布的性能应符合表4.2.14-1的要求。

耐碱玻璃纤维网布的性能应符合表4.2.14-2的要求。

表4.2.14-1涂塑中碱玻璃纤维网布性能

| 检验项目 | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A型 | B型 |  |
| 网孔中心距（mm） | 4～5 | 2.5 | GB/T 7689.2 |
| 单位面积质量（g/㎡） | ≥130 | 45～60 | JC561.1 |
| 拉伸断裂强力(径向、纬向)，（N/50mm） | ≥1200 | 780 | GB/T 7689.5 |
| 耐碱拉伸断裂强力保留率（%） | ≥50 | 50 | JC561.2 |
| 断裂伸长率(径向、纬向)（%） | ≤5.0 | 50 | GB/T 7689.5 |
| 碱金属氧化物含量（%） | 11.6～12.4 |  | GB/T 1549 |
| 可燃物含量（%） | ＞20 |  | GB/T 9914.2 |

表4.2.14-2耐碱玻璃纤维网布性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 网孔中心距（mm） | 4～5 | GB/T 7689.2 |
| 单位面积质量（g/㎡） | ≥130 | GB/T 9914.3 |
| 拉伸断裂强力（经、纬向）（N/50mm） | ≥1000 | GB/T 7689.5 |
| 断裂伸长率（经、纬向）（%） | ≤4.0 |  |
| 耐碱拉伸断裂强力保留率（经、纬向）（%） | ≥75 | GB/T 20102 |
| 可燃物含量（%） | ≥12 | GB/T 9914.2 |
| 氧化锆、氧化钛含量（%） | ZrO2含量（14.5±0.8）且TiO2含量（6±0.5）或ZrO2和TiO2含量≥19.2且ZrO2含量≥13.7或ZrO2含量≥16 | JC935 |

4.2.15 锚固件

锚固件主要技术性能应符合表4.2.15的要求。

表4.2.15 锚固件主要性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单个锚栓拉拔力标准值（kN） | ≥0.30 | JG149 |
| 悬挂力（kN） | ≥0.20 | 附录A.3 |

4.2.16 外墙内保温用腻子

外墙内保温用腻子性能应符合表4.2.16的要求。

表4.2.16 外墙内保温用腻子性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通型（P） | 普通耐水型（PN） | 柔性（R） | 柔性耐水型（RN） | 弹性（T） | 弹性耐水型（TN） |  |
| 容器中状态 |  |  | 无结块、均匀 |  |  |  |  |  | JG/T 3049 |
| 施工性 |  |  | 刮涂无障碍 |  |  |  |  |  |  |
| 干燥时间（表干），h | 单道施工厚度＜2mm的产品 |  | ＜2 |  |  |  |  |  | GB/T 1728 |
|  | 单道施工厚度≥2mm的产品 |  | ＜5 |  |  |  |  |  |  |
| 初期干燥抗裂性（3h） | 单道施工厚度＜2mm的产品 |  | 无裂纹 |  |  |  |  |  | JG/T 24 |
|  | 单道施工厚度≥2mm的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打磨性 |  |  | 手工可打磨 |  |  |  |  |  | JG/T 3049 |
| 耐水性 |  |  | 4h无起泡、开裂及明显掉粉 | 48h无起泡、开裂及明显掉粉 | 4h无起泡、开裂及明显掉粉 | 48h无起泡、开裂及明显掉粉 | 4h无起泡、开裂及明显掉粉 | 48h无起泡、开裂及明显掉粉 | GB/T 1733 GB 6682 |
| 粘结强度 MPa |  | 标准状态 | ＞0.40 | ＞0.50 | ＞0.40 | ＞0.50 | ＞0.40 | ＞0.50 | JG/T 24 |
|  |  | 浸水后 | — | ＞0.30 | — | ＞0.30 | — | ＞0.30 |  |
| 腻子膜柔韧性1 |  |  | 直径100mm，无裂纹 |  | 直径50mm，无裂纹 |  | — |  | JG/T 157 |
| 动态抗开裂性（mm） |  |  | ≥0.04，＜0.08 |  | ≥0.08，＜0.3 |  | ≥0.3 |  |  |
| 低温贮存稳定性2 |  |  | 三次循环不变质 |  |  |  |  |  | GB/T 9268 |
| 注：1.普通型腻子及普通型耐水腻子、柔性腻子及柔性耐水型腻子，腻子膜柔韧性或动态抗开裂性通过其中一项即可。 2.液态组合或膏状组合需测试此项指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.17 软瓷

软瓷的性能应符合表4.2.17的要求。

表4.2.17 软瓷性能

| 检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观1 |  | 至少95%的材料主要区域无明显缺陷（指破损、起泡、上下层分离） | GB/T 3810.2 |
| 不透水性 |  | 30min无渗漏 | GB 18173.1-2006 |
| 吸水量（g/㎡） |  | ≤500 | JG 149-2003 |
| 燃烧性能分级 |  | B级（厚度≤3.5mm的产品由供需双方商定） | GB 8624-2006 |
| 柔度2 |  | 无裂纹或断裂 | JG/T 157 |
| 耐污染性3 |  | 光面产品≥4级，规则凹凸面类产品≥3级，不规则凹凸面产品不做要求 | GB/T 3810.14 |
| 抗化学腐蚀性4 | 耐酸性 | 800h，无起泡、剥落现象 | GB/T 3810.13 |
|  | 耐碱性 | 800h，无起泡、剥落现象 |  |
| 注：1.本条款不适用于为了艺术效果或天然质感效果有意创造的深浅色块、斑点、色斑、孔洞等，这些均不得视为缺陷。软瓷与天然泥土合成劈开砖、天然石材及陶土板类似，不等同于涂料和传统陶瓷砖。在同一个品种里，每块纹理以天然纹路为基础，少有重复，不能把此种情况视为产品表面不一致；其颜色类似天然泥土色在同一个色系范围内有些不规则的深浅变化，不能把此种情况视为色差。 材料下端边缘允许有少量毛边。 为了突出混色劈开砖的特点，其颜色应在标准样板的色系范围内有所变化；订购单色产品与标准样板之间允许有10%的色度差异。 2.根据供需双方合同要求时进行检测。 3.规则凹凸面产品的凹洞处的耐污性不作要求。 4.如果色泽有微小变化，不应算是化学腐蚀。 |  |  |  |

4.2.18 接缝纸带

接缝纸带物理力学性能应符合表4.2.18的要求。

表4.2.18 接缝纸带物理力学性能

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘结强度/MPa |  | ≥0.30 | 附录A |
| 横向抗拉强力/（N/mm） |  | ≥4.0 |  |
| 湿膨胀率/% | 纵向 | ≥0.4 |  |
|  | 横向 | ≥2.5 |  |

4.2.19 嵌缝石膏

嵌缝石膏物理力学性能应符合表4.2.19的要求。

表4.2.19 嵌缝石膏物理力学性能

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细度/% |  | ≤1.0 | 附录A |
| 凝结时间1/min | 初凝 | ≥40 |  |
|  | 终凝 | ≤120 |  |
| 施工性 |  | 刮涂无障碍、不打卷 |  |
| 保水率/% |  | ≥85 |  |
| 抗拉强度/MPa |  | ≥0.60 |  |
| 打磨性/g |  | 0.2～1.0 |  |
| 抗裂性 |  | 无裂缝 |  |
| 抗腐化性 |  | 无变色、无霉变、无异味 |  |
| 注：1.凝结时间也可由供需双方商定 |  |  |  |

4.2.20  纸面石膏板

1 纸面石膏板应符合《纸面石膏板》GB/T 9755的要求。

2 纸面石膏板的放射性核素限量，应符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566中对建筑主体材料天然放射性的要求，IRa≤1.0和Ir≤1.0。.

4.2.21无石棉纤维水泥平板

1 无石棉纤维水泥平板应符合《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T412.1的要求。

2 无石棉纤维水泥平板的放射性核素限量，应符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566中对建筑主体材料天然放射性的要求，IRa≤1.0和Ir≤1.0。.

4.2.22 无石棉硅酸钙板

1无石棉硅酸钙板应符合《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T564.1的要求。

2无石棉硅酸钙板的放射性核素限量，应符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566中对建筑主体材料天然放射性的要求，IRa≤1.0和Ir≤1.0。.

4.2.23 建筑用轻钢龙骨

建筑用轻钢龙骨应符合《建筑用轻钢龙骨》GB/T11981的要求。

# 5  设计与施工

## 5.1  设计

5.1.1  外墙内保温工程设计应选用合理的内保温系统，确保系统各项性能满足具体工程的要求。

5.1.2  外墙内保温工程的热工和节能设计除应符合本规程第3.0.7条的规定外，尚应符合下列规定：

1 内保温系统应保证外墙热桥部位的内表面温度不低于室内空气设计温、湿度条件下的露点温度，必要时进行保温处理，减少附加热损失。

2 内保温系统外围护结构内表面有可能出现大面积结露时，应进行冷凝受潮验算，必要时应设置隔汽层。

5.1.3  外墙内保温系统砌体结构外墙的现浇钢筋混凝土圈梁和构造柱等混凝土构件不应外露，无砌体覆盖时，应设置保温层。外露的屋面挑檐、梁板式外廊和女儿墙压顶等现浇钢筋混凝土构件，未设置保温层时，应设置分隔缝，其间距宜为12m～20m。

5.1.4  基层墙体变形较大时，外墙内保温应设置抗裂分隔缝。

5.1.5  外墙内保温系统各构造层次的材料组成，应符合下列规定。

1 外墙内保温系统燃烧性能分级不次于B级，并满足燃烧性能附加分级不次于s2d1t1的要求；有机保温材料燃烧性能分级不次于D级，且EPS氧指数不小于30%，XPS、PUR氧指数不小于26%。

2外墙内保温系统为有机保温材料时，必须设置锚固件。锚固件位置和数量应符合第6章的规定。

3 保温板及内保温复合板与基层墙体的粘结，可采用胶粘剂或粘结石膏，但潮湿环境及瓷砖饰面时应采用胶粘剂。

4 底层粉刷石膏抹面，不得用于潮湿环境及面砖饰面。

5 无机轻集料保温板或无机轻集料保温砂浆的防护层应采用耐碱玻璃纤维网布；有机保温材料的防护层可选用涂塑中碱玻璃纤维网布。

6 外墙内保温用腻子在潮湿环境下使用，应选用耐水型腻子；在低收缩性面板上刮涂腻子时，可选普通型腻子；保温层尺寸稳定性差或面层材料收缩值大时，宜选用弹性腻子，不得选用普通型腻子。

5.1.6  基层应坚实平整。保温层粘结前，基层应进行如下处理：基层墙体内侧应用水泥砂浆找平，找平层厚度不应小于12mm。混凝土墙及灰砂砖、硅酸盐砖砌体与找平层之间，应涂刷I型界面砂浆界面层；基层墙体为加气混凝土时，应采用II型界面砂浆界面层。

5.1.7  设计保温层厚度时，保温材料导热系数应根据GB50176及相关标准进行修正。

5.1.8  在外墙内保温系统上安装设备、管道或悬挂重物时，其支承的埋件应固定于基层上，并应做密封和防水设计。

5.1.9  内保温工程门窗四角和外墙阴阳角等处应设置局部增强网。外门窗洞口内侧面应进行保温，保温层最小厚度为20mm。

5.1.10 有机保温材料应采用不燃材料作防护层，且防护层厚度不应小于6mm。

5.1.11卫生间和厨房等潮湿区域应采取防水措施。

5.1.12应考虑内保温板内热桥及板边拼缝的热桥影响，采取适当措施，避免“黑印”的产生。

5.1.13 外墙宜选用水蒸汽渗透阻较小的墙体材料，否则应设有排湿构造。

5.1.14 应按有关规定做好外墙防水设计。

## 5.2  施工

5.2.1 内保温工程施工应满足下列规定：

1 内保温工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。

2 施工期间，室内环境空气温度应不应低于5℃。

3 基层墙面应处理干燥清洁，平整度达到施工要求。工程施工应在基层施工质量验收合格后进行。

4 施工前，外门窗安装完毕。

5 水暖及装饰工程分别需要的管卡、挂件等预埋件，宜留出位置或预埋完毕。电气工程的暗管线、接线盒等必须埋设完毕，并完成暗线的穿带工作。

6 保温工程施工现场应按有关规定采取可靠的防火安全措施，包括对可燃保温材料的存放和保护、消防等。

- 不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘法施工；

- 施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时，应采取可靠的防火措施；

- 电气线路不应穿过可燃保温材料。确需穿过时，应采取穿管，并用A级保温材料严密封堵等防火保护措施。

- 喷涂硬泡聚氨酯现场作业时，施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。

- 可燃保温材料上墙后，应及时做防护层，否则应采取相应保护措施。

- 施工现场应设置临时消火栓系统，并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。

- 内保温工程施工作业工位，应配置足够的消防灭火器材。

7 施工前应准备好全部施工机具和设备。

8 对隐蔽工程应随施工进度及时验收，并做好下列内容的详细文字记录和必要的图像资料：

1）保温层附着的基层及其表面处理；

2）保温板粘结或固定，空气层的厚度；

3）锚固件；

4）增强网铺设；

5）墙体热桥部位处理；

6）预置保温板或保温墙板的板缝及构造节点；

7）喷涂硬泡聚氨酯、无机轻集料保温砂浆或被封闭的保温材料厚度；

5.2.2 外墙内保温系统工程的施工，应符合下列规定：

1保温层厚度必须符合设计要求。

2保温层与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温层与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

5.2.3保温板施工抗裂措施，应符合下列规定：

1保温板应错缝排列，保温板的拼缝不得留在门窗洞口的四角处；

2保温板两板拼缝处应粘贴一层50mm宽玻璃纤维网布条；

3在门窗洞口、电器盒四周对角线方向斜向加铺400mm×200mm玻璃纤维网布条；

4 门窗洞口等处的玻璃纤维网布应翻折满包内口；

5墙体阴阳角和门窗口阳角处粘贴200mm宽玻璃纤维网布一层，角两侧各100mm；

6板面应满粘玻璃纤维网布一层，玻璃纤维网布应横向粘贴，上下搭接长度宜大于50mm，左右搭接长度宜大于100mm；

7保温板安装完毕后，应用聚合物砂浆抹门窗口护角。

8 有机保温板采用涂塑中碱玻璃纤维网布，无机轻集料保温板采用耐碱玻璃纤维网布。

# 6  外墙内保温系统构造和技术要求

## 6.1  内保温复合板内保温系统

6.1.1内保温复合板内保温系统，应符合表6.1.1的基本构造要求。

表6.1.1内保温复合板内保温系统基本构造

| 基层墙体① | 保温系统构造 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层 ② | 复合板③ |  | 饰面层 ④ |  |
|  |  | 保温层 | 面板 |  |  |
| 混凝土墙体 各种砌体墙体 | 胶粘剂或粘结石膏 + 锚栓 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） 聚氨酯泡沫塑料（PUR） 纸蜂窝填充憎水型膨胀珍珠岩保温板 | 纸面石膏板 无石棉纤维水泥平板 无石棉硅酸钙板 | 腻子层 + 涂料或墙纸（布）或面砖或软瓷 |  |

注：当面板带饰面时，不再做饰面层。

6.1.2 内保温复合板规格尺寸

6.1.2.1复合板公称宽度为600mm、900mm、1200mm、1220mm、1250mm，其它规格尺寸由供需双方商定。

6.1.2.2 复合板公称长度由供需双方商定。

6.1.2.3 复合板公称厚度由供需双方商定。石膏板面板最小公称厚度为9.5mm，无石棉纤维增强硅酸钙板面板及无石棉纤维水泥平板面板最小公称厚度为5mm。

6.1.3 施工时，先在基层墙体上做水泥砂浆找平层和界面层，通过以粘为主粘锚结合方式固定于垂直墙面，并采用嵌缝材料封填板缝。

6.1.4 EPS、XPS、PUR内保温复合板重量不宜超过15kg/㎡。每块内保温复合板顶部离边缘80mm处，应用两个锚固件固定，锚固件的钉头不得凸出板面。

6.1.5 纸蜂窝填充憎水型膨胀珍珠岩保温板内保温复合板锚固件间距不大于400mm，且距板边距离不应小于20mm。

6.1.6 内保温复合板与基层墙体的粘贴面积不应小于内保温复合板面积的30%，拉伸粘结强度不得小于0.10MPa，在门窗洞口四周、外墙转角和两端及距顶面和地面100mm处，均应采用通长粘结，且宽度不应小于50mm。门窗洞口四角处不得有接缝，且任何接缝距洞口四角不得小于300mm。

6.1.7 当保温层为挤塑聚苯泡沫塑料（XPS）时，宜做界面处理。

6.1.8 阴角和阳角处的保温板，应做切边处理，以便保温层闭合。

6.1.9 转角处理：阴角宜采用接缝纸带，以嵌缝石膏（或柔性勾缝腻子）粘贴牢固；阳角宜采用金属护角纸带，以嵌缝石膏（或柔性勾缝腻子）粘贴牢固。

6.1.10 找平层与基层墙体的粘结强度不应小于0.3MPa，且粘结界面脱开面积不应大于50%；找平层垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

## 6.2  粘贴有机保温板内保温系统

6.2.1 粘贴有机保温板内保温系统应符合表6.2.1的基本构造要求。

表6.2.1 粘贴有机保温板内保温系统基本构造

| 基层墙体① | 保温系统构造 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土墙体 各种砌体墙体 | 粘结层 ② | 保温层 ③ | 防护层 |  |  |
|  |  |  | 抹面层④ | 饰面层⑤ |  |
|  | 胶粘剂或粘结石膏 + 锚栓 | EPS XPS PUR | 方案1： 6mm抹面胶浆复合A型涂塑中碱玻璃纤维网布 方案2： 用底层粉刷石膏8～10mm厚横向压入A型涂塑中碱玻璃纤维网布；涂刷2mm厚专用胶粘剂压入B型涂塑中碱玻璃纤维网布 | 腻子层 + 涂料或墙纸（布）或面砖或软瓷 |  |

6.2.2 施工时基层应清洁、无油污，找平层应与墙体粘结牢固。粘贴有机保温板系统通过以粘为主粘锚结合方式，固定于垂直墙面，并用嵌缝材料封填缝隙。

6.2.3 有机保温板宽度不宜大于1200mm，高度不宜大于600mm。

6.2.4 泡沫塑料板与基层墙体的粘贴面积不得小于泡沫塑料板面积的30%，拉伸粘结强度不得小于0.10MPa。在门窗洞口四周、外墙转角和两端及距离顶面和地面100mm处，均应采用通长粘结，且宽度不小于50mm。

6.2.5 粉刷石膏抹面层（方案2）作法（不适用面砖饰面和潮湿环境）

用粉刷石膏砂浆（粉刷石膏与建筑中砂按体积比2:1混合，或直接使用预混好中砂的粉刷石膏）在有机保温板面上按常规抹灰作法做出标准灰饼，抹灰平均厚度控制在8～10mm，待灰饼硬化后即可大面积抹灰。如果粘贴XPS板，应提前4h先在XPS板上涂刷界面剂，界面剂表干后抹粉刷石膏。

根据灰饼厚度用杠尺将粉刷石膏砂浆刮平，用抹子搓毛后，在抹灰初凝前横向绷紧A型涂塑中碱玻璃纤维网布，用抹子压入到抹灰层内，搓平、压光，玻璃纤维网布应尽量靠近外表面。

待粉刷石膏砂浆抹灰层基本干燥后，在抹灰层表面刷胶粘剂并压入、绷紧B型涂塑中碱玻璃纤维网布。在相邻玻璃纤维网布接搓处，要求玻璃纤维网布拐过或搭接不小于150mm。

6.2.6 锚固件数量：每块保温板顶部离边缘80mm处，应用两个锚固件固定，锚栓应钉在玻璃纤维网布外粘胶点处。

6.2.7 当泡沫塑料板为XPS时，宜做界面处理。

6.2.8 墙面粘贴泡沫塑料板时，应错缝排列，门窗洞口四角处不得有接缝，且任何接缝距洞口四角不得小于300mm。阴角和阳角处的泡沫塑料板，应做切边处理。

6.2.9 装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强网施工。

## 6.3  无机轻集料保温板薄抹灰内保温系统

6.3.1 无机轻集料保温板薄抹灰内保温系统应符合表6.3.1 的基本构造要求

表6.3.1 无机轻集料保温板薄抹灰系统内保温基本构造

| 基层墙体 ① | 保温系统构造 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层 ② | 保温层 ③ | 防护层 |  |  |
| 混凝土墙体 各种砌体墙体 |  |  | 抹面层 ④ | 饰面层 ⑤ |  |
|  | 胶粘剂 | 无机轻集料保温板 | 抹面胶浆 + 耐碱玻璃纤维网布 | 腻子层 + 涂料或墙纸（布）或面砖或软瓷 |  |

6.3.2 基层墙体应洁净、坚实、平整，并应符合现行国家标准《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204或《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。

6.3.3无机轻集料保温板在基层墙体上的粘贴可采用条粘法、点粘法或满粘法，其粘贴面积不应小于保温板面积的40%，并符合下列要求：

1)  用于外墙阳角、阴角以及门窗洞口周边应采用满粘法。

2)  上下排之间无机轻集料保温板的粘贴应错缝1/2板长，板的侧边不应涂抹胶粘剂。

3)  外墙阳角（含门窗洞口）上下排无机轻集料保温板应错咬合。

4)  门窗洞四角无机轻集料保温板应采用整板截割。

5)  铺帖保温板四周应靠紧且板缝不得大于1mm。

6)  无机轻集料保温板的终端部位应有窄幅网布翻包。

## 6.4  无机轻集料保温砂浆内保温系统

6.4.1 无机轻集料保温砂浆内保温系统应符合表6.4.1的基本构造要求。

表6.4.1 无机轻集料保温砂浆系统内保温基本构造

| 基层墙体 ① | 保温系统构造 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界面层 ② | 保温层 ③ | 防护层 |  |  |
| 混凝土墙体 各种砌体墙 |  |  | 抹面层 ④ | 饰面层 ⑤ |  |
|  | 界面砂浆 | 无机轻集料保温砂浆 | 抹面胶浆 + 耐碱纤维网布 | 腻子层 + 涂料或墙纸（布）或面砖或软瓷 |  |

6.4.2 基层应经过工程验收，满足设计和施工方案要求，方可进行施工。

6.4.3保温层与基层之间及各层之间粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。

6.4.4 涂料饰面宜采用弹性腻子和弹性涂料。

6.4.5 应用无机轻集料保温砂浆做标准饼，然后冲筋，其厚度应以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准，并应进行垂直度检查，门窗口处及墙体阳角部分宜做护角。

6.4.6 界面砂浆应均匀涂刷于基层面。

6.4.7 无机轻集料保温砂浆应采用机械搅拌，机械搅拌时间不宜少于3min，且不宜大于6min。搅拌好的砂浆应在2h内用完。

6.4.8 无机轻集料保温砂浆应分层施工，每层厚度不应大于20mm，并严格控制每遍施工的间隔时间。

6.4.9 抹面胶浆施工时，应预先将抹面胶浆均匀施工在保温层上，耐碱玻璃纤维网布必须埋入抹面胶浆层中，严禁耐碱玻璃纤维网布直接铺在保温层面上用砂浆涂布粘结。耐碱玻璃纤维网布搭接宽度应≥100mm，两层搭接耐碱玻璃纤维网布之间应满布抹面胶浆，严禁干茬搭接；抹面胶浆层厚应为：涂料饰面时不小于3mm；面砖饰面时不小于5mm。

6.4.10 楼梯间隔墙等需要加强的部位，在抹面胶浆中应铺贴双层耐碱玻璃纤维网布，第一层应采用对接方法，第二层耐碱玻璃纤维网布粘贴应采用压茬搭接。

## 6.5  喷涂硬泡聚氨酯内保温系统

6.5.1 喷涂硬泡聚氨酯内保温系统，应符合表6.5.1的基本构造要求。

表6.5.1 喷涂硬泡聚氨酯内保温系统基本构造

| 基层墙体① | 保温系统构造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界面层 ② | 保温层 ③ | 界面层 ④ | 找平层 ⑤ | 防护层 |  | 构造示意 |
|  |  |  |  |  | 抹面层 ⑥ | 饰面层 ⑦ |  |
| 混凝土墙体 各种砌体墙体 | 聚氨酯防潮底漆 | 喷涂硬泡聚氨酯 | 专用界面砂浆或专用界面剂 | 无机轻集料保温砂浆或聚合物水泥砂浆 | 抹面胶浆复合A型涂塑中碱玻璃纤维网布 + 锚栓 | 腻子层 + 涂料或墙纸（布）或面砖或软瓷 |  |

6.5.2 基层墙体应洁净、坚实、平整、干燥，并应符合现行国家标准《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204或《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。

6.5.3 阴阳角及不同材料的基层墙体交接处应采取适当方式喷涂硬泡聚氨酯，使保温层连续不留缝。

6.5.4 硬泡聚氨酯的喷涂，每遍厚度不宜大于15mm。当日的施工作业面必须当日连续喷涂完毕。

6.5.5 喷涂过程中应保证硬泡聚氨酯保温层表面平整度，喷涂完毕后保温层平整度偏差不宜大于6mm。

6.5.6 应及时抽样检验硬泡聚氨酯保温层的密度、厚度和导热系数，导热系数不应大于0.024W/（m·k）。

6.5.7 硬泡聚氨酯喷涂完工至少24h后，方可进行下道工序施工。用于喷涂硬泡聚氨酯保温层找平施工的无机轻集料保温砂浆的性能应符合表4.2.8的要求。

6.5.8 应设置锚固件。距房顶80mm处，锚栓数量每米不得少于2个，锚栓的安装应在玻璃纤维网布压入后，钉在玻璃纤维网布外粘胶点处。

## 6.6  玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统

6.6.1 玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统由玻璃棉或岩棉或喷涂硬泡聚氨酯和龙骨及饰面板构成。玻璃棉板（或毡）、岩棉板（或毡）主要依靠塑料钉固定在基层墙体上，龙骨由固定件与基层墙体连接。

6.6.2 玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统应符合表6.6.2的构造要求。

表6.6.2 玻璃棉、岩棉喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统基本构造

| - 基层墙体 | 系统的基本构造 |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土墙体各种砌体墙 | - 保温层 | - 龙骨 | - 龙骨固定件 | 防护层 |  | 做法一： |
|  |  |  |  | - 面板 | - 饰面层 |  |
|  | 离心法玻璃棉板（或毡）或摆锤法岩棉板（或毡）或喷涂硬泡聚氨酯 | 建筑用轻钢龙骨 | 敲击式或回拧式塑料螺栓 | 纸面石膏板或无石棉硅酸钙板或无石棉纤维水泥平板 + 自攻螺钉 | 腻子层 + 涂料或墙纸（布）或面砖或软瓷 |  |
|  |  |  |  |  |  | 做法二： |
|  |  | XPS板条 + 建筑用轻钢龙骨 |  |  |  |  |

6.6.3龙骨断热处理

龙骨应按构造示意图中做法一或做法二做断热处理，当采用做法二时，龙骨由压缩强度为250kPa～500kPa、燃烧性能为B1级的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板条和双面镀锌量不应小于100g/㎡的建筑用轻钢龙骨复合而成。其尺寸允许偏差应符合表6.6.3的要求。

表6.6.3 断热龙骨的尺寸允许偏差（mm）

| 项目 |  | 指标 | 构造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 |  | +20，-10 |  |
| 断面尺寸 | A | ±2.0 |  |
|  | B | ±1.0 |  |
|  | C | ±0.3 |  |
| 轻钢龙骨厚度 |  | 公差应符合相应材料的国家标准要求 |  |

注：1 建筑用轻钢龙骨规格为2700mm×50（A）mm×10(C)mm。

2 挤塑板条规格为2700mm×50（A）mm×30(B)mm。

6.6.4 龙骨固定件

龙骨固定件塑料套筒采用聚氨酯、聚乙烯或聚丙烯等非再生工程塑料制成，表面应无气泡、不弯曲、不歪斜、无毛刺、无缺损等，金属螺钉采用耐候结构钢经机械加工制成，并符合《墙板自攻螺钉》GB/T 14210的要求。固定件按基层墙体的不同分别采用敲击式固定件或回拧式固定件，敲击式固定件适用于实心基层墙体，回拧式固定件适用于空心砌块，也适用于实心墙体。龙骨固定件的性能应符合表6.6.4的要求。

表6.6.4 龙骨固定件的性能

| 项目 |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 单个龙骨固定件抗拉承载力标准值（kN） | C25混凝土墙体 | ≥0.40 |
| 单个龙骨固定件对系统传热增加值（W(㎡·K)） |  | ≤0.004 |

6.6.5 岩棉板（毡）、玻璃棉板（毡）温度较高的一侧应连续铺设抗水蒸气的隔汽层，如PVC、聚丙烯、铝箔等，其透湿系数一般不大于5.7×10-11kg（Pa·S·㎡）。隔汽层应完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施，隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求和相关标准规定。

6.6.6 龙骨安装要点

A 按照弹好的控制线把龙骨靠在基层墙体上，用冲击钻穿过龙骨上预留的孔在基层墙体上钻孔。

B 钻孔完成后，先将固定套管安装到位，然后用手枪钻将膨胀钉旋转安装到位。

C龙骨两端的孔必须固定，中间按照间距400mm进行固定。

D 如果单根龙骨长度不足，需要接龙骨，龙骨两端孔也应固定，并应注意上下龙骨对接的平整度和垂直度。

6.6.7 纸面石膏板最小公称厚度应≥12mm；无石棉硅酸钙板及无石棉纤维水泥平板最小公称厚度，高密度板应≥6.0mm、中密度板应≥7.5mm、低密度板应≥8.0mm，对易受撞击场所板厚易适度增加。竖向龙骨间距：不大于610mm。

6.6.8 面板用自攻螺钉固定在轻钢龙骨上，固定时从板中部开始，自攻螺钉间距在中间部位为300mm，周边按200mm控制。注意控制自攻螺钉至板边距离不应小于10mm。

6.6.9 安装相邻两块面板时，应保证面板接缝位于轻钢龙骨上，面板安装至阴角时和侧面墙体应留3mm～5mm的间隙。

# 7  工程验收

## 7.1 一般规定

7.1.1  外墙内保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411有关规定进行施工质量验收。

7.1.2  外墙内保温系统主要组成材料进场时，应提供产品有效的型式检验报告等质量证明材料。并应按表7.1.2规定进行现场抽样复验，抽样数量应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411对于检查数量的规定。

表7.1.2  内保温系统主要组成材料复验项目

| 组成材料 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 内保温复合板 | 抗拉粘结强度，抗冲击性 |
| 有机保温板 | 密度，导热系数，抗拉强度 |
| 喷涂硬泡聚氨酯 | 密度，导热系数，拉伸粘结强度 |
| 纸蜂窝填充憎水型膨胀珍珠岩保温板 | 导热系数，抗拉强度 |
| 岩棉板（毡） | 标称密度，导热系数，垂直于表面的抗拉强度 |
| 玻璃棉板（毡） | 标称密度，导热系数 |
| 无机轻集料保温板 | 干密度，导热系数，抗拉强度 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 干密度，导热系数，抗拉强度 |
| 界面砂浆 | 拉伸粘结强度 |
| 保温板用胶粘剂 | 拉伸粘结强度 |
| 粘结石膏 | 凝结时间，拉伸粘结强度 |
| 粉刷石膏 | 凝结时间，拉伸粘结强度 |
| 抹面胶浆 | 拉伸粘结强度 |
| 玻璃纤维网布 | 单位面积质量，拉伸断裂强力 |
| 锚固件 | 单个锚栓拉拔力标准值 |
| 腻子 | 施工性，初期干燥抗裂性 |
| 软瓷 | 不透水性，吸水量 |
| 接缝纸带 | 粘结强度，横向抗拉强力 |
| 嵌缝石膏 | 凝结时间，施工性，抗拉强度 |

注：胶粘剂、抹面胶浆、抗裂砂浆、界面砂浆制样后养护7d进行拉伸粘结强度检验。发生争议时，以养护28d为准。

7.1.3  外墙内保温工程为建筑节能工程的分项工程，其主要验收工序应符合表7.1.3规定。

表7.1.3  外墙内保温分项工程主要验收工序

| 分项工程 | 主要验收工序 |
| --- | --- |
| 内保温复合板内保温系统 | 施工准备，保温板安装，板缝处理，饰面层施工 |
| 粘贴有机保温板内保温系统 | 施工准备，保温板粘贴，抹面层施工，饰面层施工 |
| 无机轻集料保温板薄抹灰内保温系统 | 施工准备，保温板粘贴，抹面层施工，饰面层施工 |
| 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 施工准备，界面处理，涂抹保温砂浆，抹面层施工，饰面层施工 |
| 喷涂硬泡聚氨酯内保温系统 | 施工准备，界面处理，喷涂保温层，保温层找平，抹面层施工，饰面层施工 |
| 玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统 | 施工准备，保温板安装，面板安装，饰面层施工 |

7.1.4  外墙内保温工程应按《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411规定进行隐蔽工程验收。

7.1.5  外墙内保温分项工程应以每500～1000m2划分为一个检验批，不足500m2也应划分为一个检验批；每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2。

7.1.6  外墙内保温工程竣工验收应提交下列文件：

1  内保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录；

2  施工方案和施工工艺；

3  内保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复检报告和现场验记录；

4  施工技术交底；

5  施工工艺记录及施工质量检验记录；

6  其他必须提供的资料。

## 7.2  主控项目

7.2.1  内保温系统及主要组成材料性能应符合本规程规定。

检查方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

7.2.2  保温层厚度应符合设计要求。

检查方法：插针法检查。

7.2.3  无机轻集料保温砂浆干密度应符合设计要求。

无机轻集料保温砂浆干密度不应大于350kg/m3。

检查方法：现场制样，试验室依据《建筑保温砂浆》GB/T 20473中附录C的规定检验。

7.2.4  粘贴保温板系统保温板粘贴面积应符合本规程规定。

检查方法：现场测量。

7.2.5  粘贴保温板内保温系统现场检验保温板与基层墙体拉伸粘结强度应不小于0.10 MPa，并且应为保温板破坏。

检查方法：依据《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的规定检验。

    - 无机轻集料保温砂浆内保温系统

1. 现场检验系统拉伸粘结强度应不小于0.1MPa，并且破坏部位不得位于各层界面。

检查方法：依据《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T 283的规定检验。

2. 无机轻集料保温砂浆内保温系统，应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和压缩强度。无机轻集料保温砂浆的同条件养护试件应见证取样送检。

检验方法：核查试验报告。

检查数量：每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。

7.2.7  现场喷涂硬泡聚氨酯内保温系统现场检验保温层与基层墙体的拉伸粘结强度应不小于0.10MPa，抹面层与保温层的拉伸粘结强度应不小于0.1MPa，并且破坏部位不得位于各层界面。

检查方法：依据《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404的规定检验。

7.2.8  如设计要求在墙体内设置隔汽层时，隔汽层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔汽层应完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。

检验方法：对照设计观察检查；核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于3处。

7.2.9 热桥部位的处理应符合设计和本规程的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批不少于5处。

## 7.3  一般项目

7.3.1  粘贴保温板内保温系统和无机轻集料保温砂浆内保温系统保温层表面垂直度和尺寸允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210规定。

7.3.2  粘贴保温板内保温系统防护层厚度应符合本规程规定。

检查方法：插针法检查。

7.3.3  内保温系统EPS板表面找平后保温层表面垂直度和尺寸允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210规定。

检查方法：插针法检查。

7.3.5  抹面层和饰面层施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210规定。

7.3.6  系统抗冲击性应符合本规程规定。

检查方法：依据《外墙内保温板》JG/T 159的规定检验。

7.3.7  当采用加强网作为防止开裂的措施时，加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓，加强网不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

7.3.8  保温板之间的接缝方法应符合施工方案要求。保温板接缝应平整严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

7.3.9  墙体上易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应采取加强措施防止开裂或破损。

检验方法：观查检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

7.3.10  无机轻集料保温浆料系统和薄抹灰系统抹面层厚度应符合本规程要求。

检查方法：插针法检查。

# 附录A  外墙内保温系统及其组成材料性能试验方法

## A.1 接缝带主要性能测试方法

接缝带的主要技术性能及与嵌缝腻子粘接性能的测试方法是参考ASTM C 474-05 石膏墙板嵌缝材料的标准试验方法进行的，根据不同的接缝带对相应的项目进行测试。具体方法如下：

A.1.1 宽度

1. 任取一卷接缝带，裁取3.5m，每个测点相隔至少300mm，准确至1.0 mm，共测试10处，记录最大、最小及平均值。

2. 测量玻纤接缝带的宽度，测经向纱之间的距离，方法同上。

3. 用减法确定最大和最小的宽度之间的绝对误差。

A.1.2 厚度

1. 用纸张厚度仪 (测量范围 0～4 mm,分度值为0.01mm，测头面积为 160～215 mm2，测头应施以50 ～ 60 kPa稳定压力。 )测量厚度；

2. 任取一卷接缝带，裁取3.5m，共测10处，每个测点相隔至少300mm，准确至 0.01 mm；（纸带边缘磨薄的部分不包括在测定厚度的范围内。）

3. 计算测试值的算术平均值。

A.1.3 抗拉强度

1. 用小型万能试验机（测量范围 0 kN～5 kN，上下夹具的间距减少到12.7mm±0.4 mm，拉伸速度在17 mm/min ± 5 s）进行测试；

2. 从每卷接缝带中至少取 3.6 m试样，应预先放在空气温度22±2℃和相对湿度 50 %±2%条件下24 h;

3. 将接缝带从纵向和横向分别裁取 25 mm宽的试件10 条；

4. 把试件夹紧在试验机上，做横向抗拉强度时，断裂在夹具处的数值不多于4个，至少记录 6 个数据；如果所有结果都不合格，至少再增加10个试样的测定结果来评定。

5. 删去一个最大、最小值，计算其算术平均值。试验结果，即试样的宽度（25mm）所受的断裂力（N）。计算每mm宽度所受的断裂力N。单位为N/mm。

A.1.4 接缝纸带尺寸稳定性

1. 被测样品应预先放在空气温度22±2℃和相对湿度 50%±2 %条件下至少16 h。

2. 从样品中截取剪取3条长度为250～400 mm的试样，平铺在玻璃板上，在距纸带两端大约10 mm处，用刀片横向划出 10 mm 长的口子，作为用于长向的读数标志。

3. 把钢尺放在长向试样两读数标志的中间，用放大镜读取标距，为纵向的原始长度，准确至0.1 mm。

4. 将钢尺与试样垂直放置（在放置处用铅笔作一记号），用放大镜读取试样两边之间的距离，为横向原始宽度,准确至 0.1 mm；

5.　将试样放入（22±2）℃ 的水中，浸 30 min 取出；

6.　铺平在玻璃板上用拧干的湿布吸掉浮水后，同样读取纵、横向的长、宽度；

7.　计算 3 个试样的平均伸长率。即为接缝带的尺寸稳定性。

A.1.5 与嵌缝腻子粘接边缘裂缝试验

1. 将纸面石膏板纵向裁取356 mm、横向裁取152 mm的两块板，在石膏板上放两把300 mm×26.5 mm×0.9 mm的钢板尺，作为厚度导尺，尺间距离略宽于纸带；

2.　称取200 g试样，按标稠用水量取水，搅拌均匀；

3.　随即将搅拌均匀的试样堆放在两导尺之间，用刮刀将腻子刮平，厚度略厚于导尺；

4.　把305 mm长的接缝纸带放在腻子层的中心位置，腻子刀把纸带压粘在腻子层上，将多余的腻子刮去和纸带下的气体排出；

5.　随即将试样放置在空气温度为38 ℃，相对湿度20 % ～ 30% 的条件下，距离305 mm直径的风扇0.9 m处，以风速1.8 m/s ～ 2.3 m/s，经过1 h；（目前已有专用试验仪进行测试）

6.　用放大5倍的放大镜，检查沿接缝带边缘腻子的裂缝情况，并记录。

## A.2 嵌缝石膏粉主要性能测试方法

A.2.1 测试仪器

测试仪器应符合以下要求：

- 标准筛  筛孔边长为0.2mm的方孔筛，筛底有接收盘，筛顶有筛盖。

- 搅拌锅和铲  采用（GB 177）中的搅拌锅。

- 凝结时间测定仪  采用 （GB 1346）中的水泥凝结时间测定仪。

- 试模  采用（GB 177）中水泥胶砂强度试模，尺寸为40mm×40mm×160mm。

- 电热鼓风干燥箱  室温～100℃，控温器灵敏度±1℃。

- 抗折试验机  采用（GB 3350.3）中的电动抗折试验机。

- 抗压试验机  最大压力为5 kN的抗压试验机，示值误差不大于±1.0 %。

- 抗压夹具  采用（GB 177）中抗压夹具。

- 电风扇   风速1.8 m/s～2.3 m/s（或QKL型初期干燥抗裂性试验机）

- 刮刀  采用（GB 177）中平刮刀。

- 跳桌、截锥圆模和模套  采用（GB 241）中的跳桌、截锥圆模和模套。

- 调温调湿箱温度：室温～95℃  相对湿度< 100 %。

A.2.2 取样

从每批嵌缝石膏粉中任取10袋，抽样10 kg以上。将试样充分搅拌均匀，用四分法均匀分为两份,一份做试验用，另一份密封保存。

A.2.3 标准试验条件

空气温度为（20±5）℃，相对湿度65 %±10 %。（在非标准条件下测试时，记录试验室的温、湿度。）

A.2.4 标准稠度用水量测定

参照DIN 1168第二部分 建筑石膏的要求、试验和检测中扩散度的方法测试。具体方法如下：

1.　称取试样1000g；

2.　量取（400～700 ）ml的净水，用湿布擦一下搅拌锅及铲，将水倒入搅拌锅内；

3.　用搅拌铲边搅动水边将试样于30 s内撒入搅拌锅，静止1 min，用搅拌铲充分搅拌2.5 min；

4.　用湿布将跳桌桌面、捣棒、截锥圆模和模套的内壁擦湿，并置于桌面中心，盖上湿布；

5.　将搅拌均匀的腻子迅速分层装入截锥圆模内。第一层装至模高的三分之二。用刮刀在两个垂直方向划10多次，再用捣棒自边缘向中心均匀捣实15次。接着装第二层腻子，装至高出模20 mm，重复第一层做法。装腻子和捣实时，要扶住模具，不能移动；

6.　取下模套，用刮刀将高出模具的腻子刮去并抹平。将模具垂直向上轻轻提起，手握手轮摇柄以每秒跳动1次，共15次；

7.　用直尺（±1mm）测量腻子底部扩散的直径取垂直的两直径值的算术平均值为扩散度；

8.　当扩散度为（165±5）mm的用水量为标准稠度用水量。

A.2.5腐败试验

1.　称取200 g试样，按标稠用水量取水，搅拌均匀；

2.　分别摊在3块100 mm×100 mm的玻璃板上，成直径 （70～80） mm，厚（5～10） mm的圆饼，用铝箔纸包裹严实，放入调温调湿箱中，控制温度在 29℃～35 ℃ ，相对湿度 95 %～100 %;

3.　4天后取出,观察试件霉点情况并作记录。

A.2.6 裂缝试验

1.　称取100 g试样，按标稠用水量取水，搅拌均匀；

2.　将一块30 mm×180 mm的纸面石膏板放在另一块130 mm×180 mm纸面石膏板上，并在板边用膏浆固定；

3.　将搅拌均匀的试样放在板上，用长刮刀将膏浆摊开压实，刮刀与板面成小于45°角，反复刮2～4遍，表面光滑。将楔形体两边不规则部分截去，形成一个宽度约100 mm， 厚度0至一块纸面石膏板厚度(12 mm)的楔形体；

4.　随即将试样放置在空气温度为21℃～29 ℃，RH 45 % ～55 % 的条件下，距离风扇1.0 m处，以风速1.8 m/s～2.3 m/s持续稳定的空气流（或放置在符合上述条件的干燥抗裂性试验机中），吹楔形体表面8～16 h；

5.　检查试件表面、楔形体与石膏板交接处的裂缝情况；

6.　记录裂缝和出现裂缝的时间。

A.2.7 粘接试验

1.　将纸面石膏板纵向裁取350 mm、横向裁取150 mm的两块板，在石膏板上平行放两把0.9mm厚的钢板尺，作为厚度导尺，尺间距离100mm；

2.　称取200 g试样，按标稠用水量加水，搅拌均匀；

3.　随即将搅拌均匀的试样堆放在两导尺之间，用刮刀将腻子刮平，厚度略厚于导尺；

4.　把300 mm长的接缝纸带放在腻子层的中心位置，先将纸带一端压入试样，固定纸带的位置。腻子刀把纸带压粘在腻子层上，将多余的腻子刮去和纸带下的气体排出；

5.　将试件放在空气温度(24±2)℃，相对湿度50%±5%的条件下干燥至恒重；

6.　取出试件，在离端部 90 mm 处，用刀片在纸带上切一个垂直纸带的横口，要距离第一个切口140mm处平行的切第二个口，在这140mm的纸带上，从两个切口的对角切两条交叉的对角线。用刀尖挑起 X 形的交叉处，并迅速扯开；

7.　算出纸带与腻子分开得很干净的大致面积所占的百分比，用100 % 减去不粘面积的百分比，即为粘接面积。

8. 在第一个试验下面再重复做第二个试验。

9. 试验结果为2个试验的平均值。

## A.3  锚固件主要性能测试方法

A.3.1  拉拔力

1  试验过程

按生产商提供的安装方法在C25混凝土试块上安装锚固件，锚固件边距、间距均不小于100 mm，有效锚固深度不小于25mm，锚固件数量5个。

使用适宜的拉拔仪进行试验，拉拔仪支脚中心轴线与锚固件中心轴线间距离不小于有效锚固深度的二倍。均匀稳定加载，且荷载方向垂直于混凝土试块表面，加载至试样破坏，记录破坏荷载值、破坏状态。

2  试验结果

对破坏荷载值进行数理统计分析，假设其为正态分布，并计算标准偏差。根据试验数据按照式（4）计算锚固件抗拉承载力标准值，结果精确到1N。

F=F⋅(1−K⋅V)……………………………………（4）

式中：

F —— 锚固件拉拨力标准值，kN；

F —— 锚固件拉拨力平均值，kN；

K —— 系数，锚固件数量5个，K=3.4；

V —— 变异系数，为试验数据标准偏差与算术平均值的绝对值之比。

3  锚固件在其他种类的基层墙体中的抗拉承载力应通过现场试验确定。

A.3.2  悬挂力

按使用要求钉入C25混凝土基层墙体，锚固深度不小于25mm，锚固件伸出基层墙体的部分与配套使用的保温装饰板相匹配，将10kg的重物悬挂于锚固件的最外端，放置24h，锚固件无弯曲变形为合格。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”和“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准的规定执行时，写法为“应符合……规定”或“应符合……要求”。

# 引用标准名录

1《民用建筑热工设计规范》GB 50176

2《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

3《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

4《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

5《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404

6《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

7《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

8《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

9《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010

10《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264

11《水泥胶砂强度检验方法》GB 177

12《金属管 液压试验方法》GB 241

13《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB 1346

14《纤维玻璃化学分析方法》GB/T 1549

15《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728

16《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733

17《塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》GB/T2406

18《水泥物理检验仪器 电动抗折试验机》GB 3350.3

19《陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验》GB/T 3810.2

20《陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定》GB/T 3810.13

21《陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定》GB/T 3810.14

22《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480

23《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

24《无机硬质绝热制品试验方法 力学性能》GB/T 5486.2

25《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343

26《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

27《分析实验室用水规格和试验方法》GB 6682

28《增强材料 机织物试验方法 第2部分经、纬密度的测定》GB/T 7689.2

29《增强材料  机织物试验方法 第5部分玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5

30《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170-2008

31 《建筑材料燃烧性能分级方法》GB 8624-1997

32《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2006

33《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626

34《硬质泡沫塑料吸水率测定》GB/T 8810

35《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》GB 8811

36《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T 8813

37《乳胶漆耐冻融性的测定》GB/T 9268

38《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

39《纸面石膏板》GB/T 9775

40《建筑石膏》GB 9776

41《增强制品试验方法 第2部分：玻璃纤维可燃物含量的测定》GB/T 9914.2

42《增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3

43《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

44《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

45《保温材料憎水性试验方法》GB/T 10299

46《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835

47《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981

48《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350

49《矿物棉制品压缩性能试验方法》GB/T 13480

50《墙板自攻螺钉》GB/T 14210

51《建筑石膏 净浆物理性能的测定》GB/T 17669.4

52《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795

53《高分子防水材料 第1部 片材》GB 18173.1-2006

54《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 18580

55《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

56《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB 19686

57《玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法》GB/T 20102

58《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T20284

59《材料产烟毒性危险分级》GB/T20285

60《建筑保温砂浆》GB/T 20473

61《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

62《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

63《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70

64《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

65《居住建筑节能检测标准》JGJ 132

66《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

67《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

68《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24

69《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149

70《建筑外墙用腻子》JG/T 157

71《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统规范》JG/T 158

72《外墙内保温板》JG/T 159

73《膨胀珍珠岩》JC 209

74《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T283

75《建筑室内用腻子》JG/T 3049

76《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1

77《粉刷石膏》JC/T 517

78《增强用玻璃纤维网布第1部分-树脂砂轮用玻璃纤维网布》JC561.1

79《增强用玻璃纤维网布 第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》JC561.2

80《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1

81《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647

82《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841-2007

83《混凝土界面处理剂》JC/T907

84《玻璃纤维工业用玻璃球》JC935

85《粘结石膏》JC/T 1025

86《环境标志产品认证技术要求 轻质墙体板材》HBC19

87《火力发电厂保温材料技术条件及检验方法》DLT 776

88《石膏墙板接缝材料的标准试验方法》ASTM C474

89《保温隔声复合石膏板—定义、要求和试验方法》EN 13950：2005

中华人民共和国行业标准

外墙内保温工程技术规程

JGJ xxx－201x

# 条文说明

中国建筑工业出版社

2011 北京

# 前   言

《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T×××-201×），经住房和城乡建设部2010年3月20日以第43号公告批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了大量的调查研究，总结了我国工程建设中外墙内保温的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了外墙内保温系统和材料的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《外墙内保温工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1总则	43

2术语	44

3基本规定	45

4性能要求	46

4.1 外墙内保温系统	46

4.2 组成材料	46

5设计与施工	49

5.1 设计	49

5.2 施工	50

6外墙内保温系统构造和设计要求	51

6.1 内保温复合板内保温系统	51

6.2 粘贴有机保温板内保温系统	51

6.3 无机轻集料保温板薄抹灰内保温系统	51

6.4 无机轻集料保温砂浆内保温系统	51

6.5 喷涂硬泡聚氨酯内保温系统	52

6.6 玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统	52

7工程验收	53

附录A  外墙内保温系统及其组成材料性能试验方法	54

A.1 接缝带主要性能测试方法	54

A.2 嵌缝石膏粉主要性能测试方法	54

# 1总则

1.0.1 建筑外围护结构的保温形式，主要有外墙内保温、外墙外保温、外墙内外复合保温及自保温四种形式。采用何种保温形式，应根据建筑的类别、建筑结构形式、所处的气候分区、供暖的形式、全寿命周期的经济分析及安全评估等因素综合确定。

外墙内保温是全世界广泛采用的一种外墙保温方式，相对于外墙外保温，其优势在于安全性高，维护成本低、使用寿命长、便于外立面装饰装修、室内变温快等。由于内保温保温层设在内部，墙体无需蓄热，开启空调后可迅速达到设定温度，对于间歇采暖的建筑比外墙外保温更节能。

相对于外墙内保温较外墙外保温热桥多，采用相同厚度的保温材料外保温比内保温要节能，若要墙体达到相等的热阻值，势必增加内保温保温材料的厚度，也就相应减少了建筑使用面积。从此点出发，外墙内保温宜选用XPS、PUR等高效保温材料。综上所述，外墙外保温更适用于连续采暖的建筑。即便如此，综合考虑到安全性、维护成本、使用寿命等因素，在英、法、日、韩等发达国家，在连续采暖的建筑，也在大量采用外墙内保温。

制定本规程的目的在于规范、控制和保证外墙内保温工程质量，促进外墙内保温行业健康发展。

本规程给出了外墙内保温系统及组成材料的性能及检验方法，并对设计、施工和工程验收做出相应规定。

本规程收入了应用广泛，技术较为成熟或有发展前景的6个外墙内保温系统，其它系统待工程应用成熟后再行增补。

1.0.2 本条规定包含2项内容。一是适用于新建、扩建或改建居住建筑，二是适用于以混凝土或砌体为基层墙体。

新建公共建筑外墙内保温和既有建筑节能改造情况比较复杂，技术上主要涉及构造设计、热桥处理、基层处理等方面。如某些公共建筑物会有穿堂风或开敞式走廊，由此带来风荷载作用下外墙内保温系统的粘结强度和锚固件设置等一系列问题。

1.0.3 国家现行标准包括相关部委发布的公告、文件等。

# 2术语

2.0.1 外墙内保温系统按构造设计分为以下6个系统。

1 内保温复合板内保温系统

系统采用粘锚结合方式固定于基层墙体。锚栓固定板面，又不得凸出板面。锚栓的主要作用是避免室内失火时保温层熔化，面板脱落造成人员伤害。

2 粘贴有机保温板内保温系统

系统采用粘锚结合方式固定于基层墙体，锚栓应钉在玻璃纤维网布外粘胶点处，避免室内失火时有机保温板熔化，防护层脱落造成人员伤害。

3 无机轻集料保温板薄抹灰内保温系统

系统采用条粘法、点粘法、或满粘法与基层墙体连接。

4 无机轻集料保温砂浆内保温系统

基层墙体经界面砂浆处理后，无机轻集料保温砂浆直接粘结在基层墙体上。

5 喷涂硬泡聚氨酯内保温系统

硬泡聚氨酯通过机械喷涂方式固定于经过聚氨酯防潮底漆处理的基层墙体上。为避免室内失火时，保温层熔化引起保护层脱落造成人员伤害，应辅以锚栓固定，钉在玻璃纤维网布外粘胶点外。

6 玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统

玻璃棉或岩棉靠塑料钉固定在基层墙体，硬泡聚氨酯靠喷涂固定在基层墙体。建筑轻钢龙骨用敲击式或回拧式塑料螺栓固定在基层墙体上，建筑轻钢龙骨与基层墙体间应经断热处理。玻璃棉或岩棉温度较高的一侧，应连续铺设隔汽层。

2.0.6 适合于内保温系统的外墙一般由混凝土墙体（预制或现浇），各种砌体（砖、砌块）构成。

2.0.8～2.0.10 一般来说，防护层由抹面层（或面板）和饰面层构成。

1 抹面层：直接抹在保温材料（或其上找平层）上的涂层，中间夹有涂塑中碱玻璃纤维网布或耐碱玻璃纤维网布增强。防护层的大部分功能均由其保证。

2 饰面层：最外层。其作用是保护内保温系统免受外界因素破坏，并起装饰作用。

2.0.12 硬泡聚氨酯按成型工艺分为以下两种：

1 喷涂硬泡聚氨酯：使用专用无气高压喷涂设备，按设计要求厚度，连续多遍喷涂发泡聚氨酯，现场成型保温层，形成无缝的硬泡聚氨酯壳体。

2 硬泡聚氨酯板，以阻燃硬泡聚氨酯为芯材，在工厂预制的保温板。

2.0.20 底层粉刷石膏

用于有机保温板表面，与A型和B型双层涂塑中碱玻璃纤维网布，共同组成抹面层。

2.0.28 隔汽层

是水蒸汽渗透阻较大的材料层，作为阻碍水蒸汽通过绝热层之用。常用的材料有PVC、聚丙烯、铝箔等，其透湿系数一般不大于5.7×10-11kg（Pa·S·㎡）。一般来说，采暖建筑应在保温层内侧做隔汽层，空调建筑应在隔热层外侧做隔汽层。若全年出现水蒸汽渗透现象，则应根据具体情况决定是否在保温层内，外侧双向布置隔汽层。采用双向布置隔汽层时，施工时应确保保温材料不会受潮，否则会在使用时内部产生冷凝，不易挥发。一般情况下，尽可能不采用双面布置隔汽层的做法。

# 3基本规定

3.0.1 墙体的正常变形是指温度、含水率、风荷载、撞击力造成的变形，这种变形不应造成内保温复合墙体的裂缝、或形成空鼓脱落。系统的各构造层次间应具有变形协调能力，若基层墙体、保温层、保护层材料的弹性模量、线膨胀系数相差过大，由温度、湿度变化造成的变形率和变形速度不一致，易造成保温层裂缝。

3.0.2 本条规定包含2项内容：一是组成材料的耐久性，二是组成材料的环保性。

1 组成材料的耐久性

在正常使用条件和为正常维护下，所有组成材料在系统使用寿命期内均应保持其特性。这就要求符合以下几点：

1）所有组成材料都应表现出物理—化学稳定性。如果并不是完全知晓，至少也可预见。在相互接触的材料之间出现反应的情况下，这些反应应该是缓慢进行的。

2）所有材料应是天然耐腐蚀或经耐腐蚀处理。这涉及玻璃纤维网布耐碱性，金属固定件镀锌或涂防锈漆等防锈处理。

3）所有材料应是彼此相容的。

彼此相容是要求内保温系统中任何一种组成材料应与其他所有组成材料相容。这就是说，胶粘剂、抹面材料、饰面材料、密封材料和附件等应与有机保温材料或无机保温材料相容，并且各种材料之间都应相容。

鼠类、白蚁，都会咬食EPS板等。在有白蚁等虫害的地区，应做好防虫害构造设计。

2 组成材料的环保性能

为了预防和控制室内环境污染，保障人民身体健康，所有组成材料的有害物质，包括放射性物质、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、重金属等，均应符合国家相关标准、规范的规定。

3.0.3 围护结构热工设计的基本要求是冬季采暖期间室内表面不结露。因此，必须对结构性热桥部位进行冷凝验算，以确定结构性热桥部位是否要做保温或采取辅助保温措施。

3.0.4考虑到室内火灾发生时，人员伤亡多为烟气中毒或熏死，故本规程附加了对外墙内保温系统燃烧性能附加分级的要求，控制产烟量、产烟毒性和燃烧滴落物，尽可能减少人员伤亡。

3.0.5为保证室内失火时，防护层不会因有机保温材料熔化而脱落，造成人员伤亡，必须设置锚固件，其悬挂力足以承担保护层重量。

3.0.6 外墙内保温系统用于厨房、卫生间、地下室等潮湿环境时，其防水渗透性能，主要靠系统的构成材料，应慎重选择粘结层材料、保温层材料、防护层材料。

3.0.7 本规程也适用于内外复合保温的内保温系统。

# 4性能要求

# 4.1 外墙内保温系统

4.1.1 外墙内保温性能要求

1为保证室内失火时生命和财产的安全性，规定了外墙内保温系统的燃烧性能不次于B级，当对失火时的安全性能要求较高时，外墙内保温系统的燃烧性能不次于A2级；

2 考虑到室内失火时，人员伤亡大多是因烟气中毒或熏死的，故本条文增加了对外墙内保温系统燃烧性能附加分级的要求，控制产烟量不次于s2级、产烟毒性不次于t1级、燃烧滴落物/微粒不次于d1级。若对燃烧性能附加分级有更高要求时，可控制为s1、d0、t0，当然工程造价要相应增加很多。

# 4.2 组成材料

4.2.1内保温复合板性能要求

1 参考EN 13950：2005《保温隔声复合石膏板—定义、要求和试验方法》，当纸面石膏板的断裂荷载和无石棉纤维增强硅酸钙板、无石棉纤维水泥平板的抗折强度符合相应产品标准的要求时，可不做内保温复合板的抗弯荷载试验。

2 增加了对内保温复合板的燃烧性能分级和燃烧性能附加分级指标，以保证火灾时的安全性。

4.2.2内保温系统用有机保温板

1 对EPS板、XPS板和PUR板不但提出了燃烧性能要求，而且还提出了氧指数要求，以保证防火安全性。

2 根据国外经验，PUR密度＜35kg/m3时，孔壁过薄、易碎、气孔内气体逸出，保温性能下降。

4.2.3 喷涂硬泡聚氨酯

1 明确规定喷涂硬泡聚氨酯密度不得小于35kg/m3，以避免喷涂硬泡聚氨酯壁薄、易破损，导热系数加大。

2 多数厂家硬泡聚氨酯导热系数在0.019～0.023W/(m·K)之间，故本规程规定其导热系数不得大于0.024W/(m·K)。

4.2.4 纸蜂窝填充憎水型膨胀珍珠岩保温板

填充的膨胀珍珠岩应符合《膨胀珍珠岩》JC209-92（96）的要求，并经憎水处理，憎水率应不小于98%。

4.2.5内保温系统用岩棉板（毡）

1内保温系统用岩棉板（毡）选用摆锤法工艺生产的产品。

2 增加了酸度系数（岩棉产品化学组成中二氧化硅、三氧化二铝质量分数之和与氧化硅，氧化镁质量分数之和的比值）≥1.6的要求。酸度系数越大，产品的耐久性越好，优良产品的酸度系数应≥1.8。

3 在《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010中，岩棉板的干密度为80～150kg/m3，岩棉毡的干密度为60～100kg/cm3，本规程从应用角度和施工角度，适度提高了岩棉板（毡）干密度的下限值。

4 从室内环境质量考虑，甲醛释放量要求不大于1.5mg/L。若甲醛释放量大于1.5mg/L，建议用抗水蒸汽渗透的外覆层材料六面包覆，确保甲醛释放量不大于1.5mg/L，同时避免岩棉受潮。

5 本条文其它物理性能指标，同时考虑了《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB 19686、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264等相关标准。

4.2.6内保温用玻璃棉板（毡）

1内保温用玻璃棉板（毡）采用离心法工艺生产。

2 在《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010中，玻璃棉板标称密度为32～48kg/m3。考虑到工程中玻璃棉毡也在大量采用，本条文增加了玻璃棉毡品种，标称密度定为24～48kg/m3。

3 本条文其它物理性能指标，同时考虑了《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350、《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795，《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264、《火力发电厂保温材料技术条件及检验方法》DLT 776等相关标准。

4.2.7 无机轻集料保温板

1 规定了干密度的上限值。干密度大、导热系数大，不适用于外墙内保温系统。

2 因保温材料厚度大，故放射性核素限量应按《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中建筑主体材料要求，不应按装修材料要求。

4.2.8无机轻集料保温砂浆

1无机轻集料保温砂浆干密度大、抗压强度和抗拉强度大，导热系数也大。做外墙内保温用，干密度≤350kg/m3，导热系数较小，抗压强度和抗拉强度也可满足外墙内保温要求，是一个合适的选择。

2 放射性要求应按建筑主体材料考虑。

4.2.9 界面砂浆

按适用的水泥混凝土基层或加气混凝土基层，将界面砂浆分为I型和II型，分别提出不同的性能要求。

4.2.10 保温板用胶粘剂

增加了浸水48h，干燥2h的耐水强度要求。

4.2.11 粘结石膏

1不得用于厨房、卫生间、地下室等潮湿环境，也不得用于面砖饰面。

2 推荐用普通型粘结石膏，不用快干型粘结石膏。

4.2.12底层粉刷石膏

1不得用于厨房、卫生间、地下室等潮湿环境，也不得用于面砖饰面。

2 明确底层粉刷石膏的放射性要求按建筑主体材料考虑。

4.2.13 抹面胶浆

当抹面胶浆用于涂料或墙纸（布）或软瓷饰面时，只要求与保温材料的拉伸粘结强度；当抹面胶浆用于面砖饰面时，抹面砂浆拉伸粘结强度应同时满足与保温材料的拉伸粘接强度及与水泥砂浆的拉伸粘结强度。

4.2.14 玻璃纤维网布

本条文包括了涂塑中碱玻璃纤维网布和耐碱玻璃纤维网布两种玻璃纤维网布。

1 涂塑中碱玻璃纤维网布分为A型和B型两种，B型只适用于底层粉刷石膏抹面。

涂塑中碱玻璃纤维网布的性能指标参考《增强用玻璃纤维网布 第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》JC 561.2-2006制定。规定了对材料碱金属氧化物含量的要求；采用的是玻璃纤维网布径向和纬向拉伸断裂强力及耐碱拉伸断裂强力保留率。

2 耐碱玻璃纤维网布主要用于无机轻集料保温板和无机轻集料保温砂浆的抹面胶浆中，也适用于面砖饰面的抹面胶浆。

耐碱玻璃纤维网布的性能指标参考《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841-2007制定。规定了对材料氧化锆、氧化钛含量的要求；采用的是玻璃纤维网布径向和纬向拉伸断裂强力和耐碱拉伸断裂强力保留率。

4.2.15 锚固件

锚固件悬挂力≥0.20kN，是为确保火灾发生时，内保温复合板的面板能可靠挂在基层墙体上。

4.2.16 外墙内保温用腻子

给出了6种外墙内保温用腻子，建筑师应根据室内环境和面层的收缩性，选择适宜的品种。

4.2.17 软瓷

软瓷是一种具有柔韧性的轻质薄型建筑饰面材料，不等同于陶瓷砖。

4.2.18接缝纸带

不适用于潮湿环境和面砖饰面。

4.2.19 嵌缝石膏

不适用于潮湿环境和面砖饰面。

# 5设计与施工

# 5.1 设计

5.1.1 本规程规定了6种内保温构造系统，同一系统的粘结层、保温层、防护层也不尽相同，各具特色。选用时应根据建筑所在的气候分区、使用环境及对保温、隔热、防火等各项性能的要求，选择适宜的系统构造，满足工程要求。

5.1.2 外墙内保温工程的热工和节能设计除应符合本规程第3.0.7条的规定外，尚应符合下列规定：

1 结露会恶化室内环境、有害人体健康。一般情况下内保温系统外围护墙内表面出现大面积结露的可能性不大，只需核算热桥部位内表面温度是否高于露点温度即可。由于热桥是出现高密度热流的部位，应采取辅助保温措施，加强热桥部位的保温，以减小采暖层荷。对室内、外温差较小的夏热冬暖和部分夏热冬冷地区，在有内保温情况下，结构性热桥部位出现结露的机率很小，结构热桥部位可不做辅助性保温措施。

2 内保温系统在潮湿条件下使用时，外围护结构内表面有可能出现大面积结露，应进行冷凝受潮验算，必要时应设置隔汽层，防止结露。

5.1.3 本条文是为避免外墙内保温系统的外围护墙因温度变形而引起墙体开裂的行之有效的措施。

1 对现浇钢筋混凝土等不能设置分隔缝的构件，应放置在墙体之内用砌体覆盖或设置保温层，预防温度变形过大，导致墙体开裂。

2 外露的屋面挑檐、梁板内外廊和女儿墙压顶等现浇钢筋混凝土构件，未设置保温层时，应采取每隔12m～20m设置分隔缝的做法，减少温度作用效应，预防墙体开裂。

5.1.5 本条文对外墙内保温系统各构造层次组成材料提出要求

1 为避免或减少火灾发生时的人员伤亡和财产损失，规定外墙内保温系统的燃烧性能分级不次于B级。考虑到火灾发生时，人员伤亡大多因烟致死，故增加了对燃烧性能附加分级的要求，控制产烟量、产烟毒性和燃烧滴落物。

2 当采用有机保温材料时，为防止火灾发生时，有机保温材料熔化造成防护层脱落，必须设置锚固件。

3、4 明确粘结石膏，底层粉刷石膏等石膏类材料，不得用于潮湿环境和面砖饰面。

5 明确耐碱玻璃纤维网布和涂塑中碱玻璃纤维网布的选用原则。

6 明确外墙内保温用腻子的选用原则。

5.1.6 为确保基层平整、坚实、保温层粘结施工前，应用水泥砂浆找平处理，改善基层平整度。为保证水泥砂浆找平层与基层墙体可靠粘结，应根据基层墙体的性质，在基层与水泥砂浆找平层之间，选用不同的界面砂浆，改善水泥砂浆找平层与基层墙体的粘结性能，并防止空鼓、开裂、脱层。

5.1.9 门窗洞口四角和外墙阴阳角等处设置局部增强网，防止墙体开裂；外门窗洞口为热桥部位，其内侧面应设置厚度不小于20mm的保温层。

5.1.10 为确保外墙内保温系统的防火性能，明确有机保温材料应采用不燃材料作防护层，且厚度不应小于6mm。

5.1.13 基层墙体为水蒸汽渗透阻较大的墙体材料时，应在外部墙体设置排湿构造，以减少墙体内部结露的风险。

# 5.2 施工

5.2.1 一般规定

1 本条文是对内保温工程施工的基本要求。施工图设计文件应经设计图纸审查机构审查，施工方案应经建设和监理单位审查。文件一经确定，施工中不得变更。如要变更，应按原程序重新审查、确认，方可施工。

2 室内温度低于5℃施工，对保温砂浆、找平层材料、界面砂浆、粘结材料、抹面材料等的长期性能下降，造成工程隐患。

3 基层是否平整、坚实，对保温层的粘结可靠性、抹面层和饰面层的尺寸允许偏差影响极大，因此必须待基层施工质量验收合格后，方可进行内保温工程施工。

4、5 这些部位均属热桥部位，内保温施工前必须处理好，以便于内保温施工时热桥部位的保温处理。

6 保温工程施工现场防火管理不严，导致火灾时有发生，。为确保防火安全，特制定本施工现场防火措施。

8 本条文对隐蔽工程的验收项目和保存的档案资料做出明确规定。

5.2.2 明确在外墙内保温系统工程施工中，保温层厚度和各构造层次的连接方式、连接强度应现场检验，必须符合设计要求。

5.2.3 本条文为板状材料外墙内保温的抗裂措施，施工中必须严格执行。

# 6外墙内保温系统构造和设计要求

# 6.1 内保温复合板内保温系统

6.1.1 本条文给出了粘结层、保温层、面板、饰面层的多种组合方式和系统的基本构造，供设计选择。复合板为工厂预制。

潮湿环境下，宜选用XPS或PUR保温材料，纸面石膏板应选用耐水纸面石膏板，腻子层应选用耐水型腻子。粘结石膏不得用于潮湿环境和面砖饰面。

6.1.2 本条文规定了内保温复合板规格尺寸，面板由于有保温层做背衬，厚度可适度减薄，但石膏面板最小公称厚度为9.5mm，无石棉硅酸钙板及无石棉纤维水泥平板面板最小公称厚度为5mm。

6.1.3 为提高墙面基层平整度并防止墙体渗水，要求做水泥砂浆找平层。界面层按5.1.6选用。内保温复合板采用以粘为主粘锚结合方式固定。

6.1.4 为防止以EPS、XPS、PUR为保温层的内保温复合板，在火灾发生时EPS、XPS、PUR熔化而造成面板脱落伤人，规定应用两个锚固件固定内保温复合板。

6.1.6 门窗洞口四角是应力集中部位，为避免因板缝而产生墙面裂缝，规定保温板不得在门窗洞口四角处拼接，且保温板接缝应距角部至少300mm。

6.1.9 阴、阳角为应力集中部位，且易受磕碰，故应按本条做增强处理。

# 6.2 粘贴有机保温板内保温系统

6.2.1 本条文给出了粘结层、保温层、抹面层和饰面层的多种组合方式和系统的基本构造，供设计选择。潮湿环境下，宜选用XPS或PUR保温材料，腻子层应选用耐水型腻子，粘结石膏不得用于潮湿环境和面砖饰面。

6.2.3 有机保温板尺寸过大时，可能因基层和保温板的不平整而导致虚粘及表面平整度不易调整等施工问题。

6.2.5 粉刷石膏抹面层不适用厨房、卫生间、地下室等潮湿环境，也不适用于面砖饰面。

粉刷石膏抹面层中，要求分别压入A型涂塑中碱玻璃纤维网布和B型涂塑中碱玻璃纤维网布，用于增强和抗裂，避免抹面层开裂。

6.2.6 为防止火灾时防护层脱落、造成人员伤亡，要求每块保温板顶部离边缘80mm处，用两个锚固件固定，锚栓应钉在玻璃纤维网布粘结点处。

6.2.8、6.2.9 为防止墙面开裂采取的措施。

# 6.3 无机轻集料保温板薄抹灰内保温系统

6.3.1 本条文给出了粘结层、保温层、抹面层和不同饰面层的多种组合方式和系统的基本构造，供设计选用。

6.3.3 本条文为对无机轻集料保温板的粘结要求和防止墙面开裂的措施。

# 6.4 无机轻集料保温砂浆内保温系统

6.4.1 本条文规定了无机轻集料保温砂浆内保温系统的基本构造。

6.4.2 基层应经过工程验收达到质量标准，施工前应扫去浮尘、去掉污渍，凸起处刮平、低凹处用水泥砂浆补平。

6.4.4 由于无机轻集料保温砂浆线性收缩率较大，容易引起涂层龟裂，故宜选用弹性腻子，可选用柔性腻子，不选用普通型腻子。

6.4.6为保证无机轻集料保温砂浆与基层墙体粘结的可靠性，基层墙体内侧应均匀涂刷界面砂浆。混凝土墙及灰砂砖、硅酸盐砖砌体应选用表4.2.9中的I型界面砂浆，加气混凝土墙体应选用表4.12.9中的II型界面砂浆。

6.4.8 轻质保温砂浆应分层施工、逐层压实，每层厚度不应大于20mm。一次性抹灰过厚，干缩大，易出现空鼓、脱层和开裂。

6.4.9、6.4.10 为无机轻集料保温砂浆内保温系统的重要抗裂措施。

# 6.5 喷涂硬泡聚氨酯内保温系统

6.5.1 本条文规定了喷涂硬泡聚氨酯内保温系统的基本构造，供设计选用。

基层墙体的界面层不是必要的，只有在基层含水率较高时，使用聚氨酯防潮底漆等界面材料，以提高喷涂硬泡聚氨酯与基层墙面的粘结力；基层墙体清洁、干燥，则无需界面处理。

喷涂硬泡聚氨酯表面上的界面层是必须的，以确保找平层与保温层的粘结强度，避免起鼓、脱皮、开裂等现象。界面材料可选用专用的界面砂浆或界面剂。

喷涂硬泡聚氨酯保温层的平整度难以达工程质量要求，应用无机轻集料保温砂浆或聚合物水泥砂浆找平，避免起鼓、脱层、开裂等现象发生，同时提高了系统的防火性能。

6.5.2 基层墙体表面状况，对喷涂硬泡聚氨酯的工程质量影响极大。若基层平整度不满足施工质量要求，则喷涂硬泡聚氨酯保温层平整度很难达到后续施工的质量要求。

6.5.3 对各类不易喷涂的部位，可采用粘贴聚氨酯板的方式修补，但必须保证粘贴聚氨酯板后，其外表面的平整度与喷涂施工保持一致。

6.5.4 每遍喷涂厚度控制在15mm以内，以确保发泡质量，也有利于表面平整度的控制。当日喷涂完毕，是指施工作业面必须当日连续喷涂至设计规定厚度，确保每一遍喷涂的间隔时间不能过长，影响喷涂硬泡聚氨酯层间的粘结性能。这就要求施工前应根据工程量备足材料，确保施工连续性。

6.5.5 喷涂硬泡聚氨酯保温层平整度对后续施工影响极大，保温层平整度小于6mm时，可采用无机轻集料保温砂浆或聚合物水泥砂浆找平。若保温层平整度偏差过大，在保证保温层厚度能满足设计要求的前提下，可采取切削、刨平等修整措施，再用压缩空气等方式除去浮尘，满足下道工序施工要求。

6.5.6 硬泡聚氨酯的密度与导热系数密切相关。只要控制了硬泡聚氨酯的密度和厚度，保温层的保温性能就有了保证，所以现场抽样检验十分重要。

6.5.7 硬泡聚氨酯喷涂完毕24h后一般即可完全熟化，进入下一道工序施工。

6.5.8 锚固件的设置，是为防止火灾时防护层脱落。

# 6.6 玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统

6.6.1 本条文规定了玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统的基本构造，并给出了龙骨断热处理的两种做法，供设计选用。本规程推荐采用的是离心法工艺生产的玻璃棉和摆锤法工艺生产的玻璃棉，不建议采用火焰法工艺生产的玻璃棉和沉降法工艺生产的岩棉。

6.6.2 为避免产生热桥，龙骨应断热处理。

6.6.3 轻钢龙骨双面镀锌量体现表面防腐蚀能力，直接影响其使用寿命。正常室内环境下轻钢龙骨双面镀锌量不应小于100g/㎡；室内潮湿环境下，轻钢龙骨双面镀锌量不宜小于120g/㎡。

6.6.5 当岩棉板（毡）为防止甲醛超标，已采用抗水蒸汽渗透的外覆层（如PVC、聚丙烯、铝箔等）六面包覆，且透湿系数不大于5.7×10-11kg（Pa·S·㎡）时，不再连续铺设抗水蒸汽的隔汽层。

6.6.7 本系统面板的厚度，参考对内隔墙板厚度的要求确定。内保温复合板的面板由于有保温层做衬板，所以板的厚度相对较薄。

# 7工程验收

7.1.2 保温材料的密度、导热系数和抗拉强度是控制保温材料性能的关键参数，反映了材料化学组成、均匀性、熔合或成型质量等生产环节的控制，通常情况下，基本上就可控制其热工性能和力学性能。

7.1.3 由于施工过程中存在大量隐藏工程施工，后道工序施工后较难判定前道工序的施工质量，因此，应在前道工序验收合格后，方可进行后续工序施工。

7.2.2 在保温材料种类已确定的条件下，保温层厚度可直接影响到是否达到节能设计要求。

7.2.3 由于无机轻集料保温砂浆为现场搅拌施工，其干密度与施工过程有较大关系，干密度可直接决定其导热系数大小，从而影响是否达到节能设计要求。

7.3.2 EPS板抹面层内保温系统抹面层和饰面层尺寸偏差取决于基层和保温板粘贴的尺寸偏差。由于抹面层和饰面层厚度较薄，只有当保温层尺寸偏差符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210规定时，才能做到抹面层和饰面层尺寸偏差符合规定。保温层的尺寸偏差又与基层有关，内保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。

# 附录A  外墙内保温系统及其组成材料性能试验方法

# A.1 接缝带主要性能测试方法

本节具体的检测方法是参照《石膏墙板接缝材料的标准试验方法》（ASTM C474）与相关标准编写。

# A.2 嵌缝石膏粉主要性能测试方法

本节具体的检测方法是按照《建筑石膏》（GB 9776）、参照《石膏墙板接缝材料的标准试验方法》（ASTM C474）中有关规定进行的。主要包括表1的内容。

表1    嵌缝石膏粉主要性能测试方法

| 项目 | 试验方法 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 凝结时间 | 用GB 1346中的水泥凝结时间测定仪 | GB 9776 |
| 细度 | 用筛孔边长为0.2mm的方孔筛，测筛余 | GB 9776 |
| 稠度 | 用GB 1346中水泥标准稠度测定仪，测锥尖下降深度 | GB 9776 |
| 抗压强度 | 用GB177中的水泥胶砂强度试模 | GB 9776 |
| 抗折强度 | 用GB177中的水泥胶砂强度试模 | GB 9776 |
| 抗霉变试验 | 在29～35℃，RH85%～95%的条件下96h | ASTM C 474 |
| 裂纹试验 | 0～12mm的楔形，在21～29℃，RH 45%～55%，风速1.8～2.3m/s 下 8～16 h 速1.8～2.3m/s速1.8～2.3m/s的条件下16h | ASTM C 474 |
| 与接缝纸带的粘接 | 在21～27℃、RH45%～55%的空气中干燥，达到恒重 | ASTM C 474 |
| 与接缝纸带的粘接边缘裂缝试验 | 在24～32 ℃、RH 21%～24%，风速1.8～2.3m/s 的条件下经过1h | ASTM C 474 |